# Таблица

# Толщина алюминиевых оболочек кабеля

| Диаметр кабелей под оболочкой, мм | ## Выпрессованные оболочки, мм |  | ## Сварные оболочки, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Гладкие | ## Гофрированные | ## Гладкие | ## Гофрированные |
| ## До 16 | 1,1 | - | 0,95 | - |
| 1620 | 1,2 | - | 1 | - |
| 2023 | 1,35 | - | 1,1 | 0,65 |
| 2326 | 1,45 | - | - | 0,75 |
| 2633 | 1,45 | - | - | 0,85 |
| 3336 | 1,55 | - | - | - |
| 3640 | 1,6 | 1,4 | - | - |
| 4046 | 1,7 |  |  |  |
| 4653 | 1,8 |  |  |  |
| Свыше 53 | 1,95 |  |  |  |