# Таблица

# Толщина поливинилхлоридных и полиэтиленовых оболочек кабелей

| Диаметр кабеля под оболочкой, мм | ## Толщина оболочки, мм, при условиях прокладки и эксплуатации кабеля |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Нормальных | ## Тяжелых |
| 46 | 0,6 | 1,2 |
| 68 | 0,9 | 1,5 |
| 810 | 1,2 | 1,5 |
| 1015 | 1,5 | 1,8 |
| 1520 | 1,7 | 2,2 |
| 2025 | 1,9 | 2,2 |
| 2530 | 1,9 | 3,0 |
| 3040 | 2,1 | 3 |
| 4050 | 2,3 | 4 |