Министерство высшего образования РФ

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра общей химии

Контрольная самостоятельная работа студента

Химические источники тока

Никель-железные аккумуляторы

Выполнил студент 1 курса

Факультета АП  группы ЭСис-107

Проверил: доцент Саяпова В. В.

Уфа 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕОРИЯ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНОГО АККУМУЛЯТОРА	3

2. УСТРОЙСТВО НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	5

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	9

5. МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССОВ НА ОКИСНО-НИКЕЛЕВОМ ЭЛЕКТРОДЕ	9

6. МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССОВ НА КАДМИЕВОМ И ЖЕЛЕЗНОМ ЭЛЕКТРОДАХ	10

7. ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

8. САМОРАЗРЯД	12

9.  МЕХАНИЗМ САМОРАЗРЯДА И ПУТИ ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ	13

10. РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13

11. ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	15

12. СРОК СЛУЖБЫ И СОХРАННОСТЬ	15

ХАРАКТЕРИСТИКА НИКЕЛЯ	17

13.	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	17

14. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ   В   ПРИРОДЕ	18

Средние концентрации (мкг/м3)  никеля в городах России.	19

15. ИЗВЛЕЧЕНИЕ НИКЕЛЯ ИЗ РУД	20

Извлечение никеля из сернистых медных и никелевых руд	20

Разделение сульфидов никеля и меди с помощью сульфида натрия по процессу

Орфорда	20

Отделение никеля от меди из конверторного пека по процессу Монда	21

Отделение никеля от меди из конверторного пека электролитическим путем	21

Извлечение  никеля  из  природных силикатов (из гарниерита и ревдинскита)	21

16.ПОЛУЧЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ	22

17. ОЧИСТКА	23

18. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	23

19. ПРИМЕНЕНИЕ	25

20.СОЕДИНЕНИЯ  (ОБЩИЕ  СВОЙСТВА	26

Соединения одновалентного никеля	26

Соединения двухвалентного никеля	27

НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ.

Щелочные ламельные аккумуляторы занимают второе место среди вторичных источников тока по масштабам промышленного производства, уступая лишь свинцовым аккумуляторам. За рубежом преобладают никель-кадмиевые аккумуляторы, в нашей стране более распространены никель железные (НЖ) аккумуляторы.

Перспективность НЖ аккумуляторов определяется рядом преимуществ, отличающих их от свинцовых источников тока. Это большой ресурс, достигающий 2000—3000 циклов; высокая механическая прочность; простота эксплуатационного обслуживания; более короткий режим заряда; лучшая обеспеченность сырьем. В отличие от никель-кадмиевых НЖ аккумуляторы сравнительно дешевы.

Эти преимущества обусловили монопольное положение НЖ аккумуляторов среди тяговых аккумуляторов отечественного производства, предназначенных для автономного питания электрокаров, электропогрузчиков, рудничных электровозов. Крупный недостаток НЖ аккумуляторов — высокий саморазряд, но для тяговых батарей, циклируемых весьма интенсивно, это не имеет существенного значения. Успешно применяют НЖ аккумуляторы на железнодорожном транспорте для энергоснабжения электрооборудования пассажирских и рефрижераторных магистральных вагонов. И в этом случае повышенный саморазряд не играет роли, поскольку батареи работают в режиме потенциостатического подзаряда от вагонного электрогенератора.

# 1. ТЕОРИЯ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНОГО АККУМУЛЯТОРА

Электрохимическую систему НЖ аккумулятора принято записывать так:      Fe| KOH|NiOOH. В отношении оксидноникелевого электрода эта запись в известной степени условна: активное вещество положительного электрода представляет собой оксид нестехиометрического состава. Активным веществом отрицательного электрода является высокопористая железная губка. Суммарное уравнение разряда:

Fe + 2NiOОН + 2Н2O         Fe (OH)2 + 2Ni (OH)2  (8.1)

Токообразующий процесс на железном электроде протекает по реакции

Fe + 2OН-      Fe (ОН)2 + 2е-       е  = — 0,877 В

которая включает две стадии. На первой стадии происходит окисление железа с образованием в растворе феррит-иона

Fe + ЗОН-       HFeO2- + Н2О + 2е-	(8.2)

Растворимость феррита калия при комнатной температуре достигает 1-10 моль/л; насыщение им приэлектродного слоя электролита приводит ко второй стадии — гидролизу с выпадением рыхлого осадка гидроксида железа (II):

HFeO2- + Н2O     Fe (OH)2 + ОН-	(8.3)

Разряд по жидкофазному механизму осложнен окислением активной поверхности железа, например, по реакции

Fe + 2OН-        FeO + Н2О + 2е-

Возможно образование и других оксидов: Fe2O3, FeOOH. Вероятно, растворение железа происходит сквозь оксидную пленку, но изменение ее физико-химических свойств под влиянием различных факторов тормозит анодную реакцию (8.2) и приводит к пассивации электрода, которая усиливается по мере понижения температуры электролита, а также при увеличении разрядного тока. Способствуют пассивации и различные примеси: мышьяк, сурьма, никель, марганец, магний.

Практически единственным эффективным депассиватором железного анода является сульфид-ион, способный ослабить влияние того или иного пассивирующего фактоpa или даже подавить его действие, если это касается вредных примесей. Прочно адсорбируясь на электроде, S2- ион активирует поверхность железа.

Разрядная емкость пористого железного электрода ограничивается не только пассивацией, но и возрастающим омическим сопротивлением активной массы. Гидроксид железа (II) как продукт разряда образует в объеме железной губки изолирующие прослойки, из-за чего плотность тока распределяется по электроду неравномерно, отдельные участки разряжаются малоэффективно и коэффициент использования активной массы падает. Повышает переходное омическое сопротивление и сульфид-ион. Поэтому разрядная характеристика железного электрода с депассивирующей добавкой S2- лежит в области менее отрицательного потенциала, но демонстрирует значительно большую продолжительность разряда

Железный электрод способен подвергаться глубокому разряду с дальнейшим  окислением гидроксида железа (II), что соответствует второй площадке на разрядных кривых (рис. 8.1). Основной является реакция

Fe (ОН) 2 +ОH-       δ - FeOOH + H2O+е-	(8.4)

По мере образования   метагидроксида    железа (III) становится возможной побочная химическая реакция

Fe (ОН)2 +2δ – FeOOH         Fe3O4 + 2Н2О

которой способствует повышение температуры и концентрации электролита. Образующийся магнетит характеризуется пониженной электрохимической активностью на стадии катодного восстановления до железа. Наличие в активной массе фазы  δ -FeООН, наоборот, благоприятно влияет на глубину заряда железного электрода. Поэтому чем глубже разряжен электрод, тем полнее происходит процесс электровосстановления до металлического железа по реакциям (8.2) — (8.4), протекающим в обратном направлении по схеме

δ -FeOOH       Fe (OH)2         HFeO2       Fe	(8.5)

Это объясняется тем, что б-модификация метагидроксида железа (III) обладает высокой дисперсностью и разупорядоченностью кристаллической структуры. Поэтому структура промежуточного соединения Fe(OH)2 в цепочке превращений (8.5) оказывается более тонкодисперсной, чем структура Fe(OH)2, образующегося при обычном неглубоком разряде как конечный продукт. В результате стадия растворения гидроксида железа (II) с последующим восстановлением до металла проходит более полно.

Процесс заряда отрицательного электрода сопровождается побочной реакцией восстановления воды до водорода, скорость которой увеличивается по мере смещения фронта основной реакции в глубину. Этому способствует близость равновесных потенциалов обоих процессов, а также низкое водородное напряжение на железной губке, т. е. с ростом поляризации парциальные токи основного и побочного процессов сближаются и становятся соизмеримыми. Поэтому выход по току железа при заряде не превышает 70%, а эффективность заряда зависит от факторов, влияющих на перенапряжение выделения водорода на поверхности электрода.

Равновесный потенциал железного электрода в щелочном электролите на 0,05 В отрицательнее равновесного водородного потенциала в том же растворе. В этих условиях железный электрод термодинамически неустойчив и подвергается саморазряду по суммарной реакции

Fe + 2Н2О       Fe (OH)2 + Н2

Самопроизвольное окисление железа происходит также под действием атмосферного кислорода, растворенного в электролите. Саморазряд ускоряется под влиянием примесей в электроде и электролите, а также при повышении температуры. В результате потеря емкости электрода из чистого железа при комнатной температуре достигает 40% за месяц, а из технического железа превышает 80% и зависит от чистоты применяемых материалов.

Исходная активная масса заряженного положительного электрода состоит из метагидроксида никеля (III) в смеси с электропроводящей добавкой графита. В активной массе трубчатых пластин вместо графита используют тонкие никелевые лепестки. Разряд положительного электрода описывают уравнением

NiOOH + Н2О + е-        Ni(ОН)2 + ОН-       Eο = 0,5В      (8.6)

В действительности токообразующий процесс протекает по более сложному механизму.

Имеется несколько предпосылок, определяющих особенности катодного процесса с образованием гидроксида никеля (II) и анодного процесса заряда оксидноникеле-вого электрода. Во-первых, метагидроксида никеля (III) существует в модификациях    - и    -NiOOH, отличающихся по свойствам, составу и структуре. Во-вторых, фактическая окисленность никеля в заряженном электроде заметно выше стехиометрической. В-третьих, ни одна из модификаций NiOOH нерастворима в щелочном электролите.

Механизм разряда по реакции (8.6) трактуется как твердофазный. Он заключается в переходе протона из воды в гидроксид с дальнейшей диффузией от поверхности раздела фаз к центру зерна активного вещества. Коэффициент диффузии протона в оксидноникелевом кристаллите оценивается значением 10  —10 2 см2  с  . Для обеспечения высокой разрядной плотности тока на электроде активная масса должна быть весьма диспергированной, л размер определенной доли частиц графита должен быть меньше размера частиц активного вещества. Снижение потенциала в ходе разряда (см. рис. 8.1) происходит из-за диффузионных ограничений по протонам и омических потерь в точках контакта зерен активного вещества с графитом. При использовании лепесткового никеля переходное омическое сопротивление значительно меньше и более стабильно.

Таким образом, сущность разрядной реакции более точно отражается уравнением

NiOOH + Н+ + е-        Ni (OH)2

Закономерности разряда оксидного электрода по твердофазному механизму были рассмотрены (см. 4.1) на примере оксидномарганцевого электрода.

Коэффициент использования активной массы положительного электрода в наиболее благоприятных условиях достигает 80%, а реальный продукт разряда характеризуется окисленностью никеля в пределах NiO1,4  — NiO1,1   Прекращение разрядного процесса вызывается резким возрастанием омической составляющей электродного потенциала из-за чрезвычайно низкой электрической проводимости гидроксида никеля (II), образующего потенциальный барьер в поверхностном слое зерен.

При заряде положительного электрода протекает реакция, обратная реакции (8.6). Сущность процесса сводится к диффузии протонов в направлении зон контакта зерна с токопроводящей добавкой. С ростом степени окисления электрическая проводимость твердой фазы увеличивается, что способствует более полному протеканию зарядного процесса в объеме активной массы. Одновременно создаются условия для избыточной окисленности, превышающей стехиометрическую NiO1.5. Это явление рассматривается как отражение некоторой избыточной концентрации протонных дефектов кристаллической решетки с появлением ионов О2-. Наличие слоистой структуры позволяет считать весьма вероятным участие в зарядной реакции протонов межслоевой воды.

Поскольку исходная фаза представляет собой модификацию  β -Ni(OH)2, при заряде образуется преимущественно β -NiOOH, обладающий той же гексагональной решеткой с незначительным изменением кристаллографических параметров. Одновременно происходит образование модификации y-NiOOH. Росту доли y-фазы способствуют факторы, препятствующие протеканию упорядоченного процесса, а именно: высокая скорость заряда, повышенная температура и концентрация электролита.

Оба метагидроксида в заряженном состоянии отличаются окисленностью, превышающей стехиометрическую: β-фазе соответствует степень окисления NiO1.6  и разрядный потенциал порядка 0,45В, y-фазе— соответственно NiO1,70   —NiO1,85    и потенциал около 0,40 В. Повышенная окисленность является неравновесной и постепенно снижается с освобождением избыточного кислорода, соответственно медленно падает бестоковый потенциал электрода.

Электрохимическая обратимость β -NiOOH выше, но выше и саморазряд; впрочем, последнее в случае НЖ аккумулятора несущественно из-за значительно большего саморазряда железного электрода. Плотность y-NiOOH (3,85 г/см3) заметно ниже, чем p-NiOOH (4,15 г/см3), поэтому увеличение доли y-модификацик усиливает рост объема активной массы и в случае плоских ламелей вызывает дополнительную деформацию электрода. Предпочтительнее работать с  β -NiOOH, однако в реальных условиях эксплуатации аккумулятора наблюдается образование смеси обеих модификаций.

При заряде по мере роста анодного потенциала появляются условия для протекания побочной реакции окисления гидроксид-ионов до кислорода по уравнению

4ОН-      О2 + 2Н2О + 4е-       Eο pH1,4  = 0,40В	(8.10)

При комнатной температуре выделение кислорода начинается после сообщения электроду около половины зарядной емкости, однако с повышением температуры перенапряжение выделения кислорода снижается и реакция (8.10) начинает протекать на более ранней стадии заряда.

Положительный электрод в меньшей степени, чем отрицательный, подвержен отравлению посторонними ионами. Примеси магния, кремния, железа снижают разрядную емкость. Добавки бария и особенно кобальта, наоборот, являются активирующими и способствуют, более глубокому разряду, существенно увеличивая коэффициент использования активной массы. Ионы лития, адсорбируясь на электродной поверхности, повышают кислородное перенапряжение и благодаря этому положительно влияют на глубину заряда. Кроме того, литий входит в решетку гидроксида, замещая протон. Это явление приводит к стабилизации диспергированной структуры активной массы, препятствуя агломерации зерен. В результате процесс деградации электрода замедляется и срок службы аккумулятора увеличивается.

# 2. УСТРОЙСТВО НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Типичный НЖ аккумулятор представляет собой блок плоскопараллельных электродов, помещенный в стальной никелированный корпус (сосуд) прямоугольной формы. Борны выведены через крышку, между ними расположена клапанная пробка, препятствующая выливанию электролита.

Характеристики НЖ аккумулятора зависят прежде всего от конструкции и технологии изготовления электродов, которые различаются по типу токоведущего каркаса. В ламельных электродах активная масса заключена в стальную перфорированную оболочку, в безламельных электродах напрессована или навальцована на стальную сетку. Традиционный является ламельная конструкция, распространенная как в СССР, так и за рубежом. Электрод с плоскими ламелями называют ламельной пластиной, электрод с трубчатыми ламелями — трубчатой.

В отечественных образцах используют только плоские ламели. Это узкие продолговатые коробочки шириной 13 мм и высотой 2,8 мм для отрицательной пластины и 4,0 мм для положительной пластины. Длина ламели зависит от размера аккумулятора. Перфорация прямоугольной формы (0,35X0,18 мм) занимает 15—18% поверхности электрода (этот показатель называют степенью открытия электрода). Ламель изготовляют из двух стальных лент толщиной 0,1 мм (для положительных пластин ленту никелируют), одну из которых профилируют в форме желоба, другая образует крышку.

Плоские ламели располагаются в пластине горизонтальными рядами, плотно соединенные одна с другой «в замок», крепленные по краям стальными

ребрами-токоотводами. Сверху приваривается контактная планка с ушком для сборки пластин в полублок. Два полублока разного знака образуют блок электродов (рис. 8.3), снабженный эбонитовыми палочками, которые служат сепараторами для разделения пластин противоположных знаков. В качестве сепараторов могут применяться также резиновые жгуты, крупноячеистые полиэтиленовые сетки и другие конструкции, обеспечивающие между электродами расстояние порядка 2 мм.

Плоские ламели относительно просты в изготовлении и допускают применение высокопроизводительного оборудования. Однако они не обладают необходимой механической прочностью и под давлением набухающей оксидоникелевой активной массы заметно деформируется, утолщаясь на 35—40%. По этой же причине исходная плотность положительной активной массы, равная 1,7 г/см3, недостаточно высока, что отражается на удельной емкости электрода. Электрическое сопротивление электрода в процессе циклирования увеличивается из-за окисления контактной поверхности графита как электропроводящей добавки; кроме того, с графитом в активную массу вносятся вредные примеси. Поэтому аккумуляторы с электродами такого типа имеют несколько пониженные электрические и эксплуатационные характеристики. Более совершенны по техническим параметрам положительные трубчатые пластины. Трубчатые ламели диаметром 4,5 или 6,4 мм скручивают из перфорированной ленты спирально и затем заполняют активной массой. Соединительный шов тщательно сглаживают,

на трубку для повышения прочности надевают бесшовные кольца. Перфорация круглой формы диаметром 0,2 мм и меньше позволяет получить высокую степень открытия электрода без ослабления прочности стенки ламели.

Трубчатые пластины обладают высокой удельной емкостью, поскольку плотность активной массы в трубках удается довести до 2,5 г/см3 без опасения деформировать электрод во время работы. В качестве токопроводящей добавки в активной массе используют лепестковый никель, имеющий в отличие от графита стабильную во времени электрическую проводимость; трубки располагают в пластине вертикально (рис. 8.4,6), а межэлектродное расстояние сокращают до 1 мм. Все эти особенности конструкции и технологии с учетом степени открытия электрода до 30% снижают омические потери напряжения в электроде до минимального значения. В результате удельные электрические характеристики аккумуляторов с трубчатыми пластинами более высокие, чем с плоскими ламельными пластинами; выше и их ресурс в циклах.

НЖ аккумуляторы с электродами подобной конструкции не получили массового распространения из-за неблагопринятых технико-экономических показателей. Трубчатые пластины значительно более трудоемки и требуют использования сложного и малопроизводительного оборудования, поэтому их стоимость значительно выше, чем плоских ламельных пластин. Если их применение технически оправдано, то только для положительных электродов.

Дальнейшее усовершенствование отрицательных электродов связано с заменой ламельной конструкции безламельной. Известно несколько вариантов безламельных железных электродов, различающихся главным образом технологией изготовления. Прессованный железомедный электрод применяется в НЖ аккумуляторах французской фирмы SAFT. Он обладает прочностью, стабильностью характеристик и большим ресурсом в циклах (до 3000). Однако в технологическом отношении этот электрод сложен, отличается большой трудоемкостью и, следовательно, высокой себестоимостью. Его температурный интервал невелик: от 10 до 45°С.

Более доступной и дешевой является технология изготовления вальцованных электродов из тонкодисперсной железной губки, разработанная в СССР. Каркасом электрода служит стальная сетка. Высоковосстановленное губчатое железо получают из чистых оксидов железа, оно обладает развитой поверхностью и хорошими технологическими свойствами. Этот электрод отличается прочностью, стабильностью зарядно-разрядных характеристик и имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ламельными электродами.

Самой низкой себестоимостью должен обладать намазной железный электрод с полимерным связующим, однако. пока его удельная емкость невелика. В конструкции НЖ аккумулятора предусмотрено шламовое пространство под блоком электродов, а также подкрышечное пространство. Аккумуляторы выпускают в металлических корпусах с изоляционным полимерным покрытием или в резиновых изоляционных чехлах. Отдельные типы аккумуляторов имеют пластмассовый корпус.

Подавляющее большинство батарей комплектуется из отдельных аккумуляторов, размещенных в решетчатых ящиках или каркасах. Между аккумуляторами обеспечиваются зазоры для более эффективного охлаждения батареи. Так, аккумуляторы емкостью до 100 А-ч снабжены цапфами (цилиндрическими выступами на корпусе), с помощью которых они крепятся в рамке каркаса. Существуют и батареи, размещенные в пластмассовом моноблоке.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ламельные НЖ аккумуляторы выпускают в СССР в широком диапазоне емкости от 8 до 1150 А-ч. В условное обозначение аккумулятора могут быть внесены следующие сведения: область преимущественного применения (Т — тяговый), электрохимическая система (НЖ), конкретное назначение (Ш —шахтный, Ф — фонарный), номинальная емкость в А-ч, климатическое исполнение (У), категория размещения (2 — наземное или 5 — подземное шахтное). При обозначении батареи добавляется 'число последовательно соединенных аккумуляторов, например: батарея 5НЖ-ЮО, батарея 90ТНЖШ-550-У5.

За номинальную емкость аккумулятора серии НЖ принимают емкость при 10-часовом разряде и температуре 20°С до напряжения 1,0 В, номинальным режимом тяговых аккумуляторов серии ТНЖ является 5-часовой разряд до напряжения, указанного в табл. 8.1.

Свежезаряженный НЖ аккумулятор имеет значение НРЦ около 1,48 В, которое по мере перехода положительного электрода в равновесное состояние снижается до 1,35 В. Номинальное разрядное напряжение принято :равным 1,2 В.

Разрядные характеристики демонстрируют характерную для ламельных аккумуляторов зависимость напряжения и емкости от токовой нагрузки. Главная причина снижения напряжения и емкости — высокое внутреннее сопротивление, усугубляющееся пассивацией железного электрода. Поэтому разряд током I1, при котором конечное напряжение составляет 0,5 В, представляется предельно допустимым.

По тем же причинам заметно ухудшается работоспособность НЖ аккумулятора при пониженной температуре. Так, при —20°С емкость при 10-часовом разряде равна —0,7 Сном и при 5-часовом режиме близка 0,6 Сном. Повышение температуры электролита выше допустимой 45°С приводит к сокращению срока службы. Так, при систематическом перегреве электролита до 70°С наработка (ресурс) тягового аккумулятора сокращается с 1000 до 500—400 циклов из-за снижения емкости положительного электрода. Саморазряд НЖ аккумуляторов при 20°С составляет от 50 до 80% за месяц в зависимости главным образом от чистоты активной массы железного электрода. Основные правила эксплуатации НЖ аккумуляторов сводятся к проведению нормальных и усиленных зарядов, контролю и корректировке электролита, своевременной замене сезонных электролитов, поддержанию чистоты. Надежность конструкции никель-железных аккумуляторов и их высокая прочность удачно сочетаются со сравнительно несложным уходом за ними. Обслуживание этих аккумуляторов сводится главным образом к тому, чтобы содержать их в чистоте и следить за достаточным уровнем электролита (5 ... 12 мм выше верхнего края пластин).

В ряде случаев аккумуляторы и батареи должны поддерживаться в постоянной готовности к действию. В связи с этим возникает необходимость хранения аккумуляторов в заряженном состоянии.

Как упоминалось, при хранении в заряженном состоянии в результате саморазряда аккумуляторы теряют часть своей емкости.

Для длительного хранения в заряженном состоянии аккумуляторы подготавливают таким образом:

- вводят в действие в соответствии с заводской инструкцией, при этом на длительное хранение в заряженном состоянии ставят только аккумуляторы, емкость которых не ниже номинальной;

- после проведения контрольного цикла аккумуляторам сообщают заряд.

При постановке на 30-суточное хранение заряд выполняют током нормального режима.

В случае подготовки к 6-месячному хранению заряд осуществляют нормальным током в течение 9 ч;

- по окончании заряда аккумуляторы выдерживают с открытыми пробками для
отгазовки в течение 2 ... 4ч;

- корректируют уровень и плотность электролита, затем закрывают аккумуляторы
пробками, имеющими исправные резиновые вентильные кольца.

Хранить аккумуляторы в заряженном состоянии рекомендуется в прохладных неотапливаемых помещениях.

Повышение температуры при хранении заряженных аккумуляторов уменьшает величину остаточных емкостей.

Если аккумуляторы после хранения в течение 30 суток и 6 месяцев будут иметь емкости ниже указанных в ГОСТе, то они дальнейшему повторному хранению в заряженном состоянии не подлежат.

Наиболее характерным недостатком НЖ аккумуляторов при периодическом характере работы является временное снижение их емкости до значения несколько ниже номинального.

Потерю емкости могут вызвать следующие причины: понижение уровня электролита ниже верхних кромок пластин; недостаточно частое проведение усиленных зарядов; длительные разряды слишком малым током; утечка тока вследствие загрязнения поверхности аккумулятора (особенно верхней крышки); карбонизация электролита (накопление углекислых солей в электролите сверх допустимой нормы); загрязнение электролита; короткое замыкание внутри аккумулятора или между соседними элементами.

Выявление многих из этих причин в условиях эксплуатации затруднено из-за несовершенства средств контроля за состоянием аккумуляторов. В реальных условиях эксплуатации о неисправности аккумулятора обычно судят по сокращению времени работы аппаратуры;

Поэтому во всех случаях независимо от характера неисправности, связанной с понижением емкости, следует рекомендовать проведение 2—3 циклов заряд — разряд, предусмотренных для ввода аккумуляторов в эксплуатацию. Если усиленные заряды не дадут положительного результата, необходимо заменить электролит свежим, доброкачественным и снова повторить циклы заряд—разряд. Однако если произошло устойчивое короткое замыкание внутри аккумулятора или если вредные примеси успели проникнуть в активную массу и отравить ее, то смена электролита может не дать никакого эффекта. В этом случае восстановление емкости производится специальными средствами, доступными только аккумуляторному заводу.

Из других особенностей, которые могут иметь место при эксплуатации аккумуляторов, следует отметить ненормальный саморазряд и возможность появления «отстающего» аккумулятора в батарее. Ненормально большой саморазряд может быть вызван внешним коротким замыканием или плохой изоляцией аккумуляторов друг от друга. Если этого нет, то наиболее вероятной причиной саморазряда является загрязнение электролита. Внешним признаком ненормального саморазряда является сильное выделение газов у неработающих аккумуляторов.

Как правило, смена электролита позволяет довести саморазряд до нормы. Отстающий аккумулятор, т.е. аккумулятор, емкость которого меньше емкости других элементов батареи, ограничивает емкость всей аккумуляторной батареи. Последнее объясняется тем, что у отстающего аккумулятора напряжение снижается быстрее, чем, у других аккумуляторов батареи. У этого аккумулятора напряжение может упасть до нуля, а затем может стать отрицательным (изменение полярности аккумулятора), в то время как напряжение у остальных аккумуляторов батареи не отличается от номинального. Аккумулятор, напряжение которого при разряде меняет свою полярность, называется переполюсо-ванным. Систематическая переполюсовка вредна для аккумулятора, так как может привести к безвозвратной потере емкости. Отстающие аккумуляторы должны быть изъяты из батареи для восстановления емкости путем проведения циклов заряд — разряд, рекомендуемых при вводе аккумуляторов в эксплуатацию.

Нормальным зарядным режимом является заряд током I4 в течение 6 ч. Аккумулятору сообщается емкость 1,5СНОМ и, следовательно, количество электричества, равное 0,5 СНОМ, затрачивается на побочный процесс электролиза воды. Периодически проводят усиленный заряд тем же током в течение 10—12 ч. Расход воды (~0,3 г на 1 А.ч перезаряда) компенсируют, контролируя уровень электролита, который должен быть выше блока электродов на 25—30 мм для аккумуляторов серии ТНЖ и на 10—15 мм для аккумуляторов серии НЖ.

Состав и концентрацию рабочего электролита выбирают в зависимости от температуры, при которой эксплуатируются аккумуляторы

Растворы КОН обладают более высокой электрической проводимостью и поэтому при низкой температуре предпочтительны. Однако при температуре выше 35°С применение этого электролита недопустимо: агломерация активной массы положительного электрода при этом ускоряется и аккумулятор необратимо теряет емкость, несмотря на добавку гидроксида лития. Раз в квартал электролит для корректировки анализируют, определяя концентрацию щелочи и карбонатов. Карбонаты калия или натрия образуются за счет поглощения СO2 из воздуха, а также при окислении графита в активной массе, особенно при повышенной температуре. Рост концентрации карбонатов снижает электрическую проводимость электролита, а также ухудшает заряжаемость железного электрода, поэтому при достижении концентрации 70 г/л электролит следует заменить свежим.

При строгом соблюдении правил эксплуатации срок службы ламельных НЖ аккумуляторов можно значительно увеличить по сравнению с гарантируемым.

# 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Современные ламельные никель-железные аккумуляторы имеют удельную энергию в пределах от 20 до 28 Вт-ч/кг при наработке от 1000 до 1500 циклов. Удельная энергия НЖ аккумуляторов с безламельными железными электродами достигает 32 Вт-ч/кг и соизмерима с тем же параметром лучших тяговых свинцовых аккумуляторов с панцирными электродами. Однако возможности никель-железной системы до настоящего времени далеко не исчерпаны. Продолжает оставаться низким (на уровне 25—20%) коэффициент использования железной активной массы. Велика металлоемкость электродов и аккумулятора в целом.

Представляются перспективными направления, связанные с коренным усовершенствованием электродов и других элементов конструкции, включая корпус.

Среди безламельных отрицательных электродов наиболее многообещающим является железный спеченный электрод, который получают спеканием в водородной атмосфере чистого высокоактивного железного порошка. При разряде током\трехчасового режима он обеспечивает 40%-ное использование активной массы при стабильной емкости. Применив этот электрод в паре с металло-керамическим оксидноникелевым, японские исследователи достигли удельной энергии НЖ аккумулятора порядка 55 Вт-ч/кг.

Реальное повышение удельной емкости на 40% по сравнению с традиционным ламельным получено при работе с моноламельным оксидноникелевым электродом. Доля активного материала в массе электрода достигла 70% по сравнению с 50% у существующих. Значительно снижено внутреннее омическоее сопротивление.

Новые идеи касаются сепарирования электродов, облегчения корпуса, улучшения работоспособности положительного электрода при длительном циклировании. Одновременно предстоит найти новые технологические решения, направленные на снижение трудоемкости и себестоимости изделий. Повышение электрических и эксплуатационных характеристик представляется невозможным без ужесточения технических требований к чистоте электролита, исходного сырья и материалов.

Реализация этих и других потенциальных возможностей позволит, как считают специалисты, создать НЖ аккумуляторы нового поколения с удельной энергией до 70 Вт-ч/кг и ресурсом до 2000 циклов. При освоении серийного производства усовершенствованные НЖ аккумуляторы смогут по технико-экономическим показателям превзойти тяговые свинцовые аккумуляторы в традиционных областях применения, а также представят интерес как источники питания перспективных моделей электромобилей.

# 5.	МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССОВ НА ОКИСНО-НИКЕЛЕВОМ ЭЛЕКТРОДЕ

Существует несколько точек зрения на механизм процессов, происходящих на окисно-никелевом электроде. В последние годы все большее признание получает полупроводниковая теория процессов, развиваемая в нашей стране П. Д. Луковцевым. Гидрат закиси никеля Ni(OH)2 рассматривается как полупроводник р-типа, электропроводность которого обусловлена избытком кислорода против стехиометрического количества. Это эквивалентно тому, что некоторое количество ионов ОН" в решетке гидрата закиси никеля замещено ионами О-2 , а такое же количество Ni+2 замещено ионами Ni +3.

При анодной поляризации протоны из решетки Ni(OH)2 переходят в раствор, где взаимодействуют с ионами ОН-. При этом в поверхностном слое возникают протонные дефекты Н+, что неизбежно влечет за собой образование эквивалентного количества ионов Ni+ , т. е. электронных дефектов е. Уравнение зарядного процесса имеет следующее выражение:

H+mв+OH-P-P          H2O+H++e

Уход протонов из поверхностного слоя в раствор вызывает их диффузию из глубины зерна на поверхность, что равносильно обратному движению, протонных дефектов (ионов О-2).

По мере протекания процесса скорость диффузии протонов становится меньше скорости анодного процесса и в поверхностном слое уменьшается концентрация протонов. В этом случае постоянная скорость процесса может поддерживаться только при непрерывном увеличении потенциала. Повышение потенциала приведет к тому, что настанет момент, когда ионы ОН- начнут переходить из раствора и взаимодействовать с электронными дефектами. Этот процесс, по-видимому, происходит тогда, когда весь поверхностный слой зерна превратится в NiO2. При катодном процессе, наоборот, протоны из раствора переходят в окисел и захватываются протонными дефектами. Уравнение разрядного процесса выражается следующим образом:

Н2О+Н+ + е       Н mв + ОН-

Увеличение концентрации протонов в поверхностном слое вызовет их диффузию в глубь зерна, что эквивалентно диффузии ионов О-2 на поверхность. По мере протекания процесса концентрация О- в поверхностном слое убывает, что влечет за собой снижение потенциала электрода. При полном превращении поверхностного слоя в гидрат закиси никеля Ni(OH)2 происходит резкое падение потенциала.

Это наступает тогда, когда еще значительная часть зерна не восстановилась до Ni(OH)2. Следует отметить, что первым указал на переход ионов Н+ в раствор при заряде окисно-никелевого

электрода Б. В. Эршлер. В последнее время этот факт доказан прямыми опытами. Механизму процессов продолжают уделять большое внимание.

# 6.	МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССОВ НА КАДМИЕВОМ И ЖЕЛЕЗНОМ ЭЛЕКТРОДАХ

Современные представления о механизме процессов на железном электродах связаны с работами Б. Н. Кабанова, С. А. Розенцвейга, Б. В. Эршлера и др. В этих работах показано, что механизм процессов на железном электродах имеет жидкофазный характер. Железо в растворах щелочи присутствуют в виде анионов HFeO2-, причем концентрация этих ионов (примерно 10-4 моль/л) и скорость растворения достаточно велики для обеспечения протекания с заметной скоростью реакций:

Fe +ЗОН       НFeО- + Н2О+2е

HFeO2 + H2O       Fe(OH) 2 +OH-

Окончание анодного процесса на железе вызвано пассивацией металлов под влиянием небольшого количества кислорода, прочно адсорбирующегося на металлах. Экспериментально найдено, что для железа это количество кислорода равно всего долям молекулярного слоя.

Восстановление гидроокиси Fe(OH)2 при заряде происходит по тому же механизму, что и образование их при разряде, т.е. через стадию растворения их с образованием соответствующих ионов, восстанавливающихся на катоде до металла.

Самозаряд щелочных аккумуляторов обусловлен в основном физико-химическими процессами, определяемыми природой электродов и электролита.

# 7.   ЗАРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заряд при постояном токе. Заряд НЖ аккумуляторов и батарей производится от любого источника постоянного тока. В процессе заряда аккумуляторов изменяются как э.д.с., так и падение напряжения внутри аккумулятора. Как видно из рис.1, у исправного и правильно включенного на заряд аккумулятора напряжение при нормальном зарядном токе должно быть: -в начале заряда 1,75... 1,85 В; -в конце заряда 1,75... 1,85В.

В заводских инструкциях обычно предусматривается несколько зарядных режимов, предназначенных для ввода в действие новых аккумуляторов, для нормального и ускоренного заряда в процессе эксплуатации, для тренировки аккумуляторов в случае потери ими емкости. Время заряда при упомянутых режимах, как правило, не превышает 10 ... 12 ч.

Однако в условиях эксплуатацш аккумуляторов, чтобы не завышать например, чрезмерно мощность за рядных устройств, приходится прибегать к пониженным токам заряд и к увеличению длительности заряда.

При заряде аккумулятора малыми токами как предельное напряжение, так и интенсивность газовыделения будут иными по сравнению с нормальным зарядом.

В противоположность кислотным и серебряно-цинковым аккумуляторам, для которых заряд малыми токами весьма благоприятен (уменьшается газовыделение, снижается предельное зарядное напряжение), у НЖ аккумуляторов существует определенный интервал зарядных токов, при которых заряд этих аккумуляторов наиболее эффективен.

Так, например, известно, что при снижении зарядного тока коэффициент использования тока у никель-железных аккумуляторов понижается и при очень малых зарядных токах разряженный аккумулятор просто не заряжается, а весь ток идет на выделение газов, в основном водорода. Это объясняется значительным снижением величины перенапряжения водорода при выделении на железном электроде. При заряде малыми токами никель-железные аккумуляторы хорошо принимают заряд при снижении зарядного тока до '/3 от величины нормального тока заряда (рис.2). При этом не требуется увеличивать сообщаемое им число ампер-часов.

Рис.2. Влияние величины тока заряда на емкость, отдаваемую никель-железными аккумуляторами (при температуре 20°С).

При токе заряда, очень малом по сравнению с нормальным, НЖ аккумуляторы, получив полную зарядную емкость, оказываются заряженными не полностью. Из этого следует, что при сильном понижении зарядного тока аккумулятору надо сообщить увеличенную емкость. Для НЖ аккумуляторов в случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд: 2,5 ч с током, вдвое большим нормального; и 2ч — нормальным током заряда. Учитывая, что при длительном применении ненормальных режимов заряда (длительных и ускоренных) наблюдается постепенное понижение емкости аккумуляторов, следует через каждые 10... 12 циклов давать аккумуляторам усиленный заряд (заряд нормальным зарядным током в течение 12ч).

При ускоренных режимах заряда следует оберегать аккумуляторы от чрезмерного перегрева. Заводскими инструкциями не допускается повышение температуры электролита при заряде свыше 45°С для составного электролита и свыше 30°С для едкого кали. В случае повышения температуры электролита выше указанной необходимо прервать заряд, и дать аккумуляторам остыть. В реальных условиях эксплуатации может возникнуть необходимость производить заряд аккумуляторов в зимнее время на открытом воздухе.

При температурах ниже -20°С аккумуляторы заряжаются очень плохо. При заряде на морозе аккумуляторы надо закрывать войлоком или брезентом, чтобы лучше сохранялось тепло, выделяющееся при заряде. При температуре ниже - 10°С

(до -30°С) НЖ аккумуляторы рекомендуется заряжать нормальным зарядным током в течение 7ч.

Заряд при постоянном напряжении. Заряд никель-железных аккумуляторов при постоянном напряжении не получил широкого применения. Заряд при постоянном напряжении характеризуется большим зарядным током в начале заряда и быстрым снижением зарядного тока до очень малой величины, которая уже больше практически не снижается.

# 8.   САМОРАЗРЯД

Процесс саморазряда никель-железных аккумуляторов равносилен разряду их малым током с той лишь разницей, что при саморазряде емкость теряется бесполезно.

Как   показывает   практика,   при   нормальной   температуре   саморазряд   НЖ аккумуляторов в первые дни после заряда происходит быстро, затем замедляется. НЖ аккумуляторы имеют значительно больший саморазряд, чем другие аккумуляторы, что объясняется свойствами железного электрода (табл.).

| Температура ◦C | Время саморазряда, сутки | Потеря емкости от номинальной, % НЖ аккумуляторы |
| --- | --- | --- |
| 20 | 3 6 15 30 | 11,4 14,1 21 30 - 35 |
| 40 | 3 6 15 30 | 24,3 66 93 - |
| -5 | 3 6 15 30 | 4 4,2 4,7 7,3 |

Как видно из табл., величина саморазряда в значительной степени зависит от температуры электролита: увеличивается с повышением температуры и уменьшается при ее понижении. Данные таблицы показывают также, что фактический саморазряд никель-железных аккумуляторов при нормальной температуре примерно в два раза меньше гарантируемого заводами-изготовителями аккумуляторов.

В соответствии с ГОСТ 9240—71 остаточная емкость свежезаряженных НЖ аккумуляторов после 30 суток хранения при температуре 20±5°С должна быть не менее 50%, а отдельных аккумуляторов — не менее 30% номинальной емкости.

# 9.	МЕХАНИЗМ САМОРАЗРЯДА И ПУТИ ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ

Саморазряд щелочных аккумуляторов обусловлен в основном физико-химическими процессами, определяемыми природой электродов и электролита.

Саморазряд положительного электрода объясняется главным образом тем, что потенциал заряженного окисно-никелевого электрода превышает потенциал обратимого кислородного электрода в щелочном растворе. Поэтому заряженный окисно-никелевый электрод окисляет воду с выделением газообразного кислорода. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока потенциал окисно-никелевого электрода не сравняется по величине с равновесным кислородным потенциалом. Дальнейший саморазряд окисно-никелевого электрода обусловлен чисто химическим взаимодействием NiOOH с водой с образованием гидрата закиси никеля и газообразного кислорода. Однако скорость этого процесса значительно меньше первого.

Железо же, будучи отрицательнее водородного электрода в щелочном растворе примерно на 45 мВ и обладая к тому же низким водородным перенапряжением, может растворяться в щелочи с выделением водорода со значительной скоростью. Этот процесс и является основной причиной потери емкости железным электродом в бездействующем состоянии. Саморазряд железного электрода даже при комнатной температуре очень высок. В зависимости от чистоты железа и способа приготовления электрода он равен 40... 100% в месяц, с повышением температуры он еще более усиливается.

Поэтому решение вопроса о снижении саморазряда железного электрода является одной из главных задач. Следует отметить, что в последние годы были показаны пути снижения саморазряда железного электрода, заключающиеся в добавлении в электролит или электрод соединений мышьяка.

Из всего сказанного следует, что саморазряд щелочных аккумуляторов можно снизить, во-первых, посредством их хранения при возможно более низких температурах, во-вторых, путем частичного разряда полностью заряженных аккумуляторов для снижения потенциала окисно-никелевого электрода. По данным Я. Е. Гинделиса, последний путь является весьма эффективным.

# 10.   РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поскольку напряжение аккумулятора и отдаваемая им емкость зависят от величины разрядного тока, в заводских инструкциях для каждого типа аккумулятора указывают ток, называемый нормальным или номинальным током разряда. В практических условиях эксплуатации разряд аккумуляторов может производиться различными величинами тока. Для оценки работоспособности аккумуляторов при различных разрядных токах снимают разрядные кривые.

Рис.3. Разрядные кривые никель-железных аккумуляторов при номинальной температуре: 1-разряд током, численно равным номинальной емкости (Ip=Qn); 2-разряд током Ip=0.5Qn; 3-разряд током Ip=O.J25Qn; 4-разряд током Ip=0.01Qn; 5-кривая зависимости э.д.с. от относительной разрядной емкости аккумуляторов. Пунктиром нанесены расчетные кривые. На   рис.3   изображены   экспериментальные   разрядные   кривые   никель-железных аккумуляторов при нормальной температуре. Кривые построены по соответствующим образом    видоизмененным    данным    заводской    инструкции.    Для    определения коэффициентов   уравнения   разрядных   кривых   необходимо   знать   как   кривую зависимости э.д.с. аккумуляторов от их разрядной емкости, так и разрядную кривую аккумулятора при 100 часовом режиме разряда.

Кривая зависимости э.д.с. никель-железного аккумулятора от разрядной емкости строится по двум точкам, характеризующим э.д.с. заряженного и разряженного аккумуляторов. За образец формы этой кривой принимается форма разрядной кривой при 20-часовом режиме разряда, которая обычно приводится в заводской инструкции. Поскольку с уменьшением разрядного тока крутизна конечных участков разрядных кривых увеличивается, считают, что конечный участок кривой зависимости э.д.с. от разрядной емкости аккумулятора представляет собой вертикальную прямую, берущую начало из точки, соответствующей э.д.с. разряженного аккумулятора.

Кривая 100-часового режима разряда никель-железного аккумулятора должна быть ниже кривой зависимости э.д.с. от разрядной емкости на величину, равную примерно значению падения напряжения на внутреннем сопротивлении заряженного аккумулятора при токе 100-часового режима разряда Uro

Рис.4. Зависимость э.д.с. никель-железных аккумуляторов от времени с момента окончания заряда при температуре 20°С.

Из рис.4 видно, что никель-железные аккумуляторы нельзя использовать для питания какой-либо аппаратуры сразу же после заряда из-за большого отклонения напряжения аккумуляторов от номинального значения. Расхождения между экспериментальными и расчетными разрядными кривыми никель-железных аккумуляторов (рис.3) не превышают 10%, т.е. подтверждается возможность определения коэффициентов уравнения разрядных кривых аккумуляторов на основе анализа экспериментальных кривых, приводимых в заводских инструкциях.

# 11.    ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Как уже отмечалось выше, полное внутреннее сопртивление ХИТ и, в частности, никель-железных аккумуляторов в общем виде и в зависимости от разрядной емкости и разрядного тока определяется по формуле. Кроме понятия сопротивления аккумуляторов постоянному току, различают понятие внутреннего сопротивления аккумуляторов переменному току. Сопротивление аккумуляторов переменному току в технической литературе обычно оценивается с помощью графиков зависимости сопротивления аккумуляторов от частоты переменного.

Сопротивление никель-железных аккумуляторов переменному току имеет тенденцию только к возрастанию, что свидетельствует о преобладании во внутреннем сопротивлении этих аккумуляторов индуктивной составляющей над емкостной.

Зависимость сопротивления переменному току НЖ аккумуляторов от степени их разряженности весьма незначительна, и, как правило, этой зависимостью можно пренебречь.

С практической точки зрения кривые зависимости сопротивления аккумулятора от частоты необходимы для оценки величины пульсаций напряжения, которые могут иметь место при импульсном характере, нагрузки и при работе аккумуляторных батарей в буферном режиме.

# 12.   СРОК СЛУЖБЫ И СОХРАННОСТЬ

Никель-железные аккумуляторы обладают наибольшим сроком службы по сравнению с известными практически применяемыми аккумуляторами. Срок службы их зависит главным образом от состава электролита и его температуры.

Кроме состава и температуры электролита на срок службы влияют режимы заряда и разряда, отличные от нормальных.

Так, например, систематические ускоренные заряды сокращают срок службы НЖ аккумуляторов примерно в 1,5... 2 раза. Вредное влияние ускоренных режимов заряда обусловливается более интенсивным вымыванием активных масс из аккумуляторов, а также повышенной температурой электролита в результате теплового действия зарядного тока.

Срок службы НЖ аккумуляторов определяется, как правило, состоянием положительного окисно-никелевого электрода. Аккумуляторы часто выходят из строя в то время, как их отрицательные электроды и механическая часть (оснастка) еще находятся в удовлетворительном состоянии.

Вопрос увеличения срока службы НЖ аккумуляторов и тем более
восстановления емкости отработавших аккумуляторов (т.е. аккумуляторов, отдающих менее 50% номинальной емкости) может быть выяснен путем изучения причин, обусловливающих потерю емкости окисно-никелевым электродом. Причины снижения электрохимической активности окисно-никелевого электрода до настоящего времени еще не установлены. По мнению некоторых исследователей, снижение электрохимической активности окисно-никелевого электрода может быть объяснено
отравлением или изменением электрохимически активных участков. Указывалось, что потеря емкости	окисно-никелевым электродом при отравлении железом происходит вследствие образования электрохимически неактивного соединения между окисью железа и окисью никеля.

Винклер полагает, что с течением времени мелкокристаллические осадки активной массы аккумуляторов укрупняются, что является причиной падения емкости окисно-никелевых электродов. По у мнению П. Д. Луковцева, снижение емкости	окисно-никелевого электрода в процессе эксплуатации является следствием укрупнения кристаллов окисла и упорядочения их структуры. Присутствие в активной массе таких элементов, как Mg, Fe, A1 и Si, оказывает отравляющее действие на работу окисно-никелевого электрода. Так, например, содержание в анодной массе 0,57% Mg/Ni снижает емкость аккумулятора к 400 циклу перезарядки более чем на 20%, содержание 0,9% Fe/Ni снижает емкость аккумулятора к 350 циклу на 15%.

Несколько слабее отравляющее действие кремния: 0,5% Si/Ni снижает
коэффициент	использования никеля к 360 циклу на 10%. В результате

рентгенографических исследовании анодных масс установлено, что с увеличением числа циклов в активной массе происходит постепенное укрупнение кристаллов и упорядочение кристаллической решетки NiOH, что затрудняет превращение закиси никеля в NiOOH при заряде, т.е. вызывает недозаряд.  Процесс укрупнения кристаллов и	упорядочение	решетки Ni(OH)2 сильно ускоряется при повышенных температура и увеличенной концентрации электролита.

Некоторые исследователи объясняют потерю емкости окисно-никелевым электродом значительным изменением вторичной структуры активной массы (уменьшением удельной поверхности и объема мелких пор).

Срок службы сокращается также, когда аккумуляторы эксплуатируются при длительных режимах разряда. Длительные режимы делают разряд более глубоким, что вызывает потерю емкости.

Согласно ГОСТ 9240—71 наработка (срок службы) НЖ аккумуляторов— не менее 750 циклов. Причем в течение всей наработки средняя емкость испытываемых НЖ аккумуляторов должна быть не ниже номинальной, емкость отдельных аккумуляторов— не ниже 90% от номинальной.

Срок хранения НЖ аккумуляторов и батарей в разряженном состоянии без электролита в сухом закрытом помещении должен быть 3,5 года.

Учитывая же практическую возможность использования аккумуляторов при несколько пониженной емкости, срок их службы можно считать более продолжительным. Снижение емкости на 25% против номинальной у НЖ аккумуляторов происходит примерно к 1500 циклу. Фактический срок хранения НЖ аккумуляторов во много раз превышает гарантированный.

Известны случаи эксплуатации НЖ аккумуляторов на протяжении более 25 лет. Срок службы и срок хранения НЖ аккумуляторов должен учитываться при оценке экономической эффективности их эксплуатации. Так, например, если фактический максимальный срок эксплуатации кислотных аккумуляторов составляет 5 лет, а НЖ аккумуляторов —20 лет, то при оценке экономической эффективности это обстоятельство должно учитываться. При этом необходимо принять во внимание и эксплуата-ционные расходы на протяжении определенного отрезка времени.

# ХАРАКТЕРИСТИКА НИКЕЛЯ

# 13.	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Никель, впервые попавший в руки человека, – небесного происхождения: содержащее этот элемент прочное и стойкое к ржавлению метеоритное железо шло не только на талисманы, но и на оружие. А имя к элементу №28 пришло скорее из преисподней, чем с неба.

Это было в середине XVII в., а может быть и раньше. Старый Ник, насмешливый и любопытный гном, тогда еще проживавший в горах Саксонии, любил поддразнить горняков и нередко подсовывал им вместо полноценной медной руды похожий на нее минерал, из которого, однако, не удавалось выплавить ни меди, ни металла вообще. По имени этого гнома и был назван элемент, открытый молодым шведским металлургом Акселем Фредериком Кронстедтом в 1751 г. «Купферникель – руда, которая содержит наибольшее количество... описанного полуметалла, – писал Крон-стедт, – поэтому я дал ему то же имя, или, для удобства, я назвал его никелем». (Напомним, что полуметаллами называли простые вещества, сходные и с металлами, и с неметаллами, например мышьяк).

Открытие долго оспаривалось: современники полагали, что никель – это не самостоятельный металл, а сплав уже известных металлов с мышьяком и серой. Кронстедт настаивал на индивидуальности никеля, ссылаясь в качестве «вещественных доказательств», в частности, на зеленую окраску его соединений и легкость взаимодействия этого «полуметалла» с серой. Кронстедту приходилось бороться не только с физико-химическими, но и с астрологическими доводами своих оппонентов. «Число металлов превосходит уже число планет, в солнечном круге находящихся, – писал Кронстедт, – поэтому ныне размножения числа металлов опасаться не надлежит».

Но Кронстедт умер в 1765 г., так и не дождавшись признания своего открытия. И даже через 10 лет поело его смерти во Французской энциклопедии, высшем своде знаний эпохи, было напечатано: «Кажется, что еще должны быть проведены дальнейшие опыты, чтобы убедить нас, есть ли этот королек «никеля», о котором говорит г. Кронстедт, особый полуметалл или его скорее следует считать соединением железа, мышьяка, висмута, кобальта и даже меди с серой».

В том же 1775 г. соотечественник Кронстедта химик и металлург Т. Бергман опубликовал свои исследования, которые убедили многих в том, что никель действительно новый металл. Но окончательно споры улеглись лишь в начале XIX в., когда нескольким крупным химикам впервые удалось выделить чистый никель. Среди них был Ж.Л. Пруст, автор закона постоянства состава химических соединений; интересно, что важным аргументом в пользу индивидуальности никеля Пруст считал своеобразный сладковатый вкус раствора никелевого купороса, резко отличный от неприятного вкуса медного купороса. Другой французский химик, Л.Ж. Тенар, окончательно выяснил магнитные свойства никеля (на их своеобразие указывал еще Бергман).

Полувековые усилия исследователей были подытожены Иеремией Рихтером, который более известен в истории химии как один из основоположников стехиометрии. Чтобы получить чистый никель, Рихтер после обжига купферникеля NiAs на воздухе (для удаления большей части мышьяка), восстановления углем и растворения королька в кислоте проделал 32 перекристаллизации никелевого купороса и затем из этих кристаллов восстановил чистый металл. Полученный этим «весьма многотрудным путем» никель был описан Рихтером в 1804 г. в статье «Об абсолютно чистом никеле, благородном металле, его получении и особых свойствах».

В историю элемента №28 статья Рихтера вошла как пророческая: в ней были указаны почти все характерные особенности никеля, сделавшие его одним из главнейших металлов современной техники, – большая сопротивляемость коррозии, жаростойкость, высокая пластичность и ковкость, магнитные свойства. Эти особенности и определили пути, по которым никель был направлен человеком.

# 14. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ   В   ПРИРОДЕ

В природе никель находится в самородном состоянии или в виде соединений (сульфидов, арсенидов. тиоарсенидов, антимо-пидов, арсенатов, силикатов, сульфатов, основных карбонатов) или же входит в состав различных минералов. Содержание его в земной коре 1,8.10-2 вес.%.

Никель встречается иногда в металлических метеоритах, содержащих твердые растворы (сплавы) железо-никель с 2—7% Ni (камасит) или 30—75% Ni (таенит). Метеориты, кроме металлического никеля, содержат его соединения, например (Fе, Ni)9S8— пентландит.       (Fе, Ni)3С — когенит и (Fе, Ni)3Р — шрейберзит. При описании распространенности железа в природе упоминалось, что металлическое железо метеоритного происхождения содержит никель.

В сернистых минералах никеля часто присутствуют такие элементы, как медь, железо, кобальт, платина, платиновые металлы, золото, селен и теллур.

Наиболее  важные  минералы  никеля  следующие.

Миллерит, NiS,— минерал с наибольшим содержанием никеля; встречается в виде желтых тригональных кристаллов с плотностью 5,2—5,0 г/см3 и твердостью 3—4 по шкале Мооса.

Пентлаидит, (Fе, Ni)988, встречается и виде желтых кубических кристаллов с плотностью 4,5—5 г/см3 и твердостью 3 — 4 по шкале Мооса.

Никколит, NiAs, сопутствует сульфидам или арсенидам никеля и самородному серебру; этот арсенид образует медно-красные гексагональные кристаллы с плотностью 7,6—7,8 г/см3 и твердостью 5 по шкале Мооса.

Хлоантит, NiAs 3-2, имеет вид белых кубических кристаллов с металлическим блеском, плотностью 6,4—6,8 г/см3 и твердостью 3,5—6 но шкале Мооса.

Герсдорфит, NiAsS, находится в виде серебристо-белых, почти серых кубических кристаллов с плотностью 5,6—6,2 г/см9 и твердостью 5,5 по шкале Мооса.

Аниабергит, Ni3(AsO4)2.8H2O, встречается в окисленных зонах природных арсенидов никеля и представляет собой зеленые моноклинные кристаллы, обладающие стеклянным блеском, с плотностью 3 г/см3 и твердостью 2,5—3 по шкале Мооса.

Гарниерит, Ni4Si4O10(ОН)4.4Н2O, встречается в виде сине-зеленых гелей.

Ревдинскит, (Ni, Mg)6 Si4O10(ОН)8, образуется в зонах выветривания силикатов магния с низким содержанием никеля и представляет собой сине-зеленые моноклинные кристаллы с плотностью 2,5—3,2 г/см3 и твердостью 2—2,5 по шкале Мооса.

К другим минералам никеля относятся: полидимит Ni3S4, бравоит (Ni, Fе)S2, виоларит Ni2FеS4, моренозит NiSO4.7H2O, ретгерсит NiSO4.6H2O, динерит Ni3Аs, маухерит Ni3Аs2, раммельсбергит NiАs2, брештауптит NiSb, ульма-нит NiSbS, форбезит (Ni, Со)НAsO4.4Н20, меланит NiТе2, бунзенит NiO, трсворпт NiFe2O4, заратит Ni3(ОН)4СO3.4Н2О, пимелит (Ni, Мg)3Si4О10 (ОН)2.

## Средние концентрации (мкг/м3)  никеля в городах России.

Никель поступает в атмосферу от предприятий цветной металлургии, на долю которых приходится 97% всех выбросов никеля, из них 89% на долю предприятий концерна “Норильский никель”, расположенных в Заполярном и Никеле, Мончегорске и Норильске.

На карте видно несколько точек с высокими средними концентрациями никеля в местах расположения концерна Норильский никель: Апатиты, Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск.

В последнее время выбросы никеля от промышленных предприятий снизились на 28%, средние концентрации – на 35%.

Залежи минералов никеля находятся в Финляндии, Норвегии, Великобритании, СССР, ФРГ, Франции, Испании, Италии, Чехословакии, Румынии, Греции, Южно-Африканской Республике, США, Канаде, на Кубе, в Бразилии, Индонезии.

В малых количествах никель был обнаружен в спектре Солнца, нефтях, морской воде, в организмах животных, многочисленных земных и морских растениях и в некоторых насекомых.

# 15. ИЗВЛЕЧЕНИЕ НИКЕЛЯ ИЗ РУД

Никель извлекают из сернистых, мышьяковистых или гидросиликатных руд с помощью различных ниро- и гидрометаллургических процессов.

Во многих случаях в процессе пирометаллургической переработки никелевых руд (или рудных концентратов) преследуют цель получить сырой пек (состоящий из сульфидов никеля, меди и железа), затем конверторный (бессемеровский) пек и. наконец, сырой никель, содержащий 95—98% металла. Гидрометаллургическим методом перерабатываются концентраты сульфидов никеля, гидросиликатные никелевые руды, сульфидные или арсенидпые пеки никеля, меди и железа. Для отделения никеля от меди, кобальта и железа из растворов их солей применяют электролитический метод или используют ионообменные смолы.

## Извлечение никеля из сернистых медных и никелевых руд

В случае сернистых руд с низким (менее 1.5% Ni) содержанием никеля используют концентраты этих руд, получаемые магнитным  обогащением с последующей селективной флотацией.

При неполном прокаливании концентратов сульфидных минералов никеля и меди (особенно пирротина) в механических печах осуществляется удаление примерно 1/8—1/5 части общего количества серы. В прокаленном продукте необходимо оставить достаточно серы, чтобы на следующем этапе можно было получить массу, которая содержала бы весь никель и всю медь (соответственно и часть железа) в виде сульфидов Ni3S2 — Cu2S — FeS. За прокаливанием следует плавление пека с добавкой SiО2 (в качестве флюса и шлакообразователя) в шахтных (типа ватсржакетных) или отражательных печах. Из концентратов прокаленных никелевых и медных руд железо переходит (хотя и не полностью) в шлак, который содержит очень незначительные количества никеля и меди.

После удаления части серы из концентратов (содержащих 7 — 10% Ni, 4—5% Сu и 25% S) образуется сырой пек с 10—30% Ni, 45—65% Сu, 25—28% S и шлак с 0,3—0,4% Ni + Сu 35% SiO2. 35% FeO, -10% Аl2O3, ≤ 10% СаО + MgO и 1.5% Si. Сырой никелево-медный пек (Ni3S2 — Cu2S — FeS) перерабатывается в конверторах для увеличения содержания никеля-меди (40— 58% Ni, 24-41% Сu, 16-22% S и не более 0,1-0,5% Fe). Конвертор имеет форму горизонтального цилиндрического барабана, футерованного материалом основного характера. При бессемеровании сырого пека сульфид железа FeS превращается в FeO. а сульфиды никеля — меди не изменяются. Для перевода окиси желе-за(П) в шлак в конвертор загружают SiO2. Образующийся шлак содержит 3% Ni и 1—1,5% Сu.

Пек с большим содержанием никеля и меди выливают в чугун пыо формы и после охлаждения перерабатывают различными способами для отделения никеля от меди.

## Разделение сульфидов никеля и меди с помощью сульфида натрия по процессу Орфорда

Конверторный иикелево-медпый пек после охлаждения, измельчения (в шаровых мельницах) н смешения с сульфидом натрия (или с Na2SO4, NaHS04 и коксом) плавится в шахтной (типа ватержакетной) печи. При охлаждении расплава после перенесения в чугунные отстойники образуются два легко разделяющихся слоя. В верхнем слое находится двойной сульфид меди — натрия Cu2S-Na2S (с небольшим количеством Ni3S2). в нижнем — двойной сульфид никеля —натрия Ni3S2-Na2S (с небольшим количеством Cu2S н FeS).

Перерабатывая верхний слой в конверторах, получают сырую медь, а сульфид никеля Ni3S2 отчисляется до NiO. который с SiO3превращается  в   шлак:

Ni3S2 + 7/2O2 = 3NiO + 2SO2	2NiO + SiO2 = Ni2Si04

Из сырой меди электролитическим рафинированием получают чистую медь, а в анодном шламе остаются золото и серебро.

Нижний слон, измельченный и промытый горячей водой (для отделения солей натрия), прокаливают в печах при 1200° с целью превращения в NiO (загрязненный 0,1% Си, 0.2% Fe, 0,1% Si, 0,015% S и следами драгоценных металлов). При восстановлении окиси пикеля(П) углем в электрических печах образуется сырой металлический никель, который так же, как н медь, подвергают рафинированию. В анодном шламе остаются платина и платиновые металлы.

## Отделение никеля от меди из конверторного пека по процессу Монда

Конверторный никелевомедный пек, измельченный и промытый горячей водой (с целью удаления солей натрия), превращается в окислы прокаливанием при 800°. Если над сплавом, полученным восстановлением окислов никеля и меди водяным газом (56% 112 и 25% СО) при 350—400°, пропускать окись углерода, нагретую до 50—60°, при атмосферном давлении, образуется летучий тетра-карбонил никеля Ni(СО)4- При 180—200° происходит термическая диссоциация Ni(CO)4 на металлический никель н окись углерода. Последняя снопа вводится в процесс. Металлический никель, полученный но процессу Монда, содержит 99,8% Ni, очень небольшие количества железа и углерода, следы серы и кремния; медь н кобальт отсутствуют. Процесс Монда применим при давлении 200 am, когда образующийся в жидком состоянии Ni(CO)4; отделяется от Fe(CO)5 дробной перегонкой.

## Отделение никеля от меди из конверторного пека электролитическим путем

Прокаливанием при 800^ никелево-медного конверторного пека получают окислы никеля и меди. При обработке серной кислотой (60 г/л) окислов никеля и меди (75°) образуется раствор сульфата меди, а окислы никеля и других металлов остаются в осадке. Раствор сульфата меди служит для электролитического получения металлической меди.

Сплавлением NiO с углем (коксом) и известью и электрических печах получают сырой никель (содержащий ~65% металла), который после отливки в виде стержней используется в качестве анодов. При электролизе разб. H2SO4, с использованием анодов из

сырого никеля в раствор переходят никель, медь, железо, а в анодном шламе остаются серебро,  золото и платина.

Для осаждения на катоде металлического никеля электролит не должен содержать ионов леди [Сu(Н2О)4]2+, поэтому медь осаждают из раствора порошкообразным металлическим никелем.

Для удаления  железа из раствора к нему добавляют гидроокись никеля и  образующийся  в  присутствии воздуха   Fe(OH) отделяют   фильтрованием:

FeS04 + Ni(OH)2 = Fe(OH)2 + NiSO4

2Fe(OH)2 + H2O + 1/2O2 = 2Fe(OH)3

## Извлечение  никеля  из  природных силикатов (из гарниерита и ревдинскита)

Измельченную руду смешивают с избытком гипса (или с пиритом FeS2 в отсутствие сульфида меди), затем высушивают и гранулируют или брикетируют. Размол осуществляется в молотковых мельницах, гранулирование — в обычных аппаратах, а брикетирование — на цилиндрических прессах.

При плавлении брикетов (агломерата) в смеси с коксом и флюсами (известь, магнезит, флюорит) в шахтных печах образуется никелевый пек Ni3SO2•FeS (с небольшим количеством растворенного ферроникеля) и шлак, состоящий из силиката кальция и железа. При 1100—1200° часть гипса разлагается:

- 2CaSO4•2H2O       2СаО + 2SO2 + 4Н2О + О2

Смесь сульфата кальция и кокса превращает силикаты тяжелых металлов в сульфиды, а известь и магнезит образуют ишаки из окислов Si02 и А12О3.

Сульфид кальция и моносульфид железа образуются при нагревании по уравнениям

CaS04 + 4СО = CaS + 4CO2	                   FeS2      FeS + S

Действием CaS и FeS па гидросиликаты никеля получают никелевый пек Ni3S2•FeS. Промышленные пеки (плавящиеся при ~900°) содержат 25—40% Ni, 40—50% Fe, 15—25% S, а шлаки состоят из 38—44% Si02, 20—25% СаО, 15—20% FeO, 7% MgO и ~0,2—0,3% Ni. Расплавленный никелевый пек периодически удаляют и загружают в конверторы, где он перерабатывается в присутствии кварца до получения чистого сульфида никеля Ni3S2 (с небольшим количеством металлического никеля), а железо переходит полностью в шлак, который содержит до 2% Ni.

В конверторах не получают металлический никель, поскольку реакция образования металлического никеля из NiO и Ni3S2 осуществляется при температуре выше 1500°. Конверторный пеквыливают в виде слитков и после охлаждения и измельчения прокаливают при 1200° (во вращающихся печах) для превращения в окись никеля(П) (получается загрязненной).

Нагреванием (1200°) окиси никеля(П), смешанной с древесным углем, в электрических печах получают сырой расплавленный никель, который отливают в виде слитков или гранулируют.

Восстановлением окиси никеля(П) в специальных печах получают никелевый порошок, а в ретортах — круги металлического никеля.

# 16.ПОЛУЧЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ

Металлический никель можно получить восстановлением при нагревании окислов никеля NiO, Ni203, Ni304(Ni20, Ni40) водородом, окисью углерода, углеродом, алюминием, кремнием, бором или другими восстановителями. В результате восстановления окиси никеля водородом при 270—280° образуется порошкообразный пирофорный никель, а при 350—400° — порошкообразный, но довольно устойчивый металлический никель. Для ускорения восстановления окиси шшсля(П) водородом процесс ведут при 600-700°.

Окись углерода восстанавливает NiO, начиная от температуры 250—300°. Процесс протекает быстро и полностью заканчивается к 700-900°.

При прокаливании (1250°) брикетов, образованных из NiO и пасты, состоящей из пшеничной муки и древесного угля, образуется порошок металлического никеля, а при сильном прокаливании в электрических печах смеси NiO с древесным углем и известью образуется расплавленный металлический никель. Восстановление окиси никеля(П) твердым углем начинается примерно при 600° и полностью завершается при 1000°.

Ллюмо- и кремнетермическое восстановление окиси ннкеля(П) описывается уравнениями

ЗNi+ 2Al = ЗNi + Аl203 + 218,10 ккал

2NiO + Si = 2Ni + Si02 + 91,44 ккал

Алюмо- или кремнетермическим восстановлением, а также восстановлением углем (при нагревании) смеси окиси никеля с окислами железа получают сплавы железо — никель (ферроникель), которые обычно содержат и элемент-восстановитель. Сильно карбидизированные сплавы железо-никель используют непосредственно для получения сталей.

Металлический никель можно получить восстановлением безводного хлорида никеля NiCl2 водородом при ~600°.

Металлический никель получают также электролитическим путем. Осадки электролитического никеля содержат значительное

количество водорода (поскольку никель осаждается в условиях высокой катодной поляризации) и образованы из мелких кристаллов, твердость которых превосходит твердость плавленого или отпущенного металла. Электролитическим методом можно получить порошок, чешуйки или хрупкую массу никеля. Для получения порошка электролитического никеля используют электролиты, содержащие простые или двойные соли (Ni2S04•7H20, (NH4)2Ni(S04)2•6H20, NiCl2•nH20), и аммиачные электролиты, содержащие соединения никеля.

Порошкообразный металлический никель получается легче, чем порошкообразное железо, поскольку электролит более устойчив, а порошок никеля обладает меньшей склонностью к окислению. Для электролитического получения металлического никеля можно использовать различные растворы, содержащие соли никеля. Электролиз осуществляется в условиях определенных рН, температуры н катодной плотности тока, как это видно из следующих четырех примеров:

а)	70—95 г/л Ni2SO4•7H2O, 40 г/л NH4Cl, 8—50 г/л NaCl,  рН = 6,5;— 7,2,
температура 20—30°, плотность тока 10—50 а/дм2;

б)	50—95  г/л  Ni2SO4•7H2O,   20—80  г/л  (NH4)2S04,   рН = 4,5,   температура
30—40°, плотность тока 10—30 а/дм2;

в)	40 г/л Ni2SO4•7H2O, 50 г/л (NH4)2S04,  150—300 мл/л 25%-ного  раствора
NH4OH, температура 25—60°, плотность тока 10—15 а/дм2;

г)	180 г/л Ni2SO4•7H2O, 25 г/л NН4Сl, 30 г/л Н3ВО3,  рН = 5,6 — 5,9, тем
пература 45—60°, плотность тока 2,5—5 а/дм2.

Анодный шлам, образующийся при электролитическом получении или рафинировании никеля, служит, как уже отмечалось, для извлечения химически неактивных металлов, например платины пли платиновых металлов.

# 17. ОЧИСТКА

Примесями в металлическом никеле являются кобальт, медь, железо, цинк, углерод, кремний, мышьяк, сера, кислород н водород. К вредным примесям относятся сера (вызывает хрупкость при нагревании), углерод (понижает тягучесть) и кислород (ухудшает механические свойства).

Сырой металлический никель очищают электролитическим путем, переплавкой пли по процессу Монда путем превращения в Ni(CO)4, который термически разлагается при 200°. Электролитическое рафинирование сырого никеля осуществляется в электролизерах с диафрагмой в очень слабо кислых растворах (рН ~ 5) сульфата или хлорида никеля при ~90° с анодами, из сырого никеля при плотности тока 20—40 а/дм2. С целью частичного окисления серы, углерода, кремния, цинка, железа и др. сырой никель переплавляют в электрической печи с футеровкой основного характера в присутствии воздуха.

# 18. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В компактном состоянии никель — металл блестящего серебристо-серого цвета (после полировки появляется красивый металлический блеск); может существовать в двух кристаллических модификациях: β -Ni — структура с плотной гексагональной упаковкой и α-Ni — с кубической гранецентрированной решеткой. Никель в коллоидном состоянии получают восстановлением водородом коллоидного раствора Ni(OH)2 при каталитическом действии коллоидного палладия, восстановлением различных соединений никеля водородом, гидразином, фенилгидразином, дихлоридом олова и др. в присутствии спирта, бензола, диоксина, эфира или ацетона, а также при образовании электрической дуги между двумя никелевыми электродами в воде в присутствии восстановителя или защитного коллоида, обладающего восстановительными свойствами.

Никель — тяжелый металл, его плотность 8,907 г/см3 при 20°, твердость 5 по шкале Мооса, он ковок, тягуч и может перерабатываться при нагревании под давлением, тугоплавок (т. пл. 1455°, т. кни. 3075°), имеет относительно низкую тепло- и электропроводность.

Плавление металлического никеля осуществляется под защитным слоем флюса (битое стекло с добавкой извести или флюорита), поскольку многие газы (пары воды, двуокись и окись углерода, водород, углеводороды, двуокись серы) оказывают вредное действие на расплавленный металл.

Пирофорный порошок металлического никеля может быть получен одним из приведенных ниже способов: электролитическим путем, нагреванием амальгамы никеля, восстановлением растворенных в жидком аммиаке дихлорида, дибромида или дииодида никеля металлическим натрием, калием или кальцием, а также восстановлением окислов никеля водородом при 270—280°.

Кристаллическая модификация α -Ni, в отличие от модификации β-N1,   ферромагнитна,   для  нее  точка   Кюри близка к 350°. Известно множество сплавов, которые никель образует с железом, кобальтом, медью, марганцем, цинком, хромом, молибденом,   вольфрамом,  бериллием,  углеродом,   кремнием,   фосфором,

серой и др.

С химической точки зрения металлический никель не активен, он не корродирует в воде, на воздухе и в различных растворах.

При обычной температуре воздух и вода не действуют на металлический никель в компактном состоянии. На воздухе (в кислороде) металлический никель легко превращается в NiO (зеленого цвета) при ~500°, если он находится в компактном состоянии, или при 150—200° — в виде порошка.

Помимо окиси NiO известны также окислы Ni2O. Ni3O, Ni4O,

O

Ni

O     •nH2O,  Ni3O4•2H2O,  Ni203•H2O.

- X0

При 600—1000° никель реагирует с водяным паром:

- Ni + Н2О ↔NiO + H2

Металлический никель в твердом состоянии (компактном, губчатом или порошкообразном) или в расплаве поглощает водород лучше, чем железо, кобальт или медь.

При нагревании металлический никель взаимодействует с галогенами, серой, селеном, теллуром, фосфором, мышьяком, сурьмой, углеродом, кремнием и бором, образуя различные соединения: NiF2, NiCl2, NiBr2, NiI2l NiS, Ni3S2, NieS5, Ni7S6, NiS2, Ni2S, Ni3Se4, Ni2Se3, NiSe2, Ni2Te3, NiTe2, NiP2, NiP3, Ni5As2, NiSb, Ni3C, Ni2Si, NiB и др.

В условиях обычной температуры и влажного воздуха хлор или бром с металлическим никелем дают соответствующие дига-логениды.

При нагревании в атмосфере сероводорода поверхность металлического никеля покрывается пористой пленкой NiS, которая не прилегает плотно к металлу и не оказывает защитного действия.

В результате взаимодействия двуокиси серы с никелем образуются NiO и сульфид никеля, который растворяется в расплавленном металле, образуя сплавы, хрупкие при нагревании. Для удаления серы в сплавы никеля добавляют металлические марганец, магний или литий. Сульфид никеля NiS образует с металлическим никелем легкоплавкую при 045° эвтектику, в то время как сульфиды марганца, магния или лития плавятся при высокой температуре и кристаллизуются в виде изолированных включений.

Двуокись азота при 200° окисляет металлический никель до NiO, сама восстанавливаясь до N0.

При пропускании газообразного аммиака над тонкодисперсным порошком металлического никеля, нагретого до 500°, образуется черный кристаллический порошок Ni3N.

При 900° никель взаимодействует с СO2:

- Ni + СO2 ↔NiO + СО

Пропусканием окиси углерода над нагретым до 50—600 металлическим никелем получают летучее соединение Ni(CO)4.

В результате действия окиси углерода, метана, ацетилена, бензола, гексана и др. на никель при высокой температуре образуется карбид никеля Ni3C и выделяется водород (в случае применения углеводородов), который растворяется в расплавленном металле, образуя сплавы.

При нагревании металлический никель восстанавливает многочисленные окислы или гидроокиси металлов, сульфиды, тиоци-анаты и нитраты щелочных металлов.

Никель взаимодействует с расплавленными щелочами (температура выше 600°). При нагревании (550—6000) металлического никеля с NaOH в вакууме образуются NiO, металлический натрий и выделяется водород.

Галогеноводороды в газообразном состоянии взаимодействуют при нагревании с никелем по общему уравнению

- Ni + 2НХ ↔ NiX2 + Н2

Разбавленные кислоты НСl, HI2S04, HNO3 медленно растворяют металлический никель. Чем более разбавлен раствор кислоты, тем более высокая температура требуется для растворения никеля.

В конц. HN03 (d = 1,42) металлический никель при 15° пассивируется, а при 72° — энергично растворяется. В царской водке никель растворяется, образуя хлорид шшеля(П).

Никель медленно растворяется в кислотах Н2С03 и Н3Р04, а с уксусной, щавелевой, винной и лимонной кислотами взаимодействует только после длительного контакта.

Растворы NaCl, СaОСl2, (NH4)Fe(S04)2•12H20 вызывают коррозию (растворяют) металлического никеля при комнатной температуре.

При действии растворов персульфатов щелочных металлов на порошок металлического никеля образуются двойные сульфаты никеля н щелочных металлов.

Химические свойства никеля наглядно иллюстрируются следующей схемой:

С физиологической точки зрения металлический никель не токсичен для человека, животных и растений.

# 19. ПРИМЕНЕНИЕ

Никель относится к самым широко используемым металлам, но его применение ограничено, поскольку это один из наиболее дорогих технических металлов.

Из никеля изготовляют коррозионноустойчивые изделия, аи-параты для физико-химических измерений, детали машин и др.

Примерно 10% общего количества никеля используется для никелирования, т. е. для покрытия никелем железа, стали, меди, латуни и других металлов или сплавов. Никелирование осуществляется как гальваническим способом, так и плакированием.

Наибольшее количество никеля идет на получение сплавов, имеющих исключительно важное значение в технике.

В качестве примеров сплавов никеля можно назвать никель-содержащие стали, бронзы, латуни, монетные сплавы, сплавы для электрических сопротивлений (константан — 40% Ni, 60% Си; никелин —31%Ni, 56% Сu, 13% Zn, манганин — 4% Ni, 12% Мn, 84% Сu), сплавы, используемые для изготовления деталей, устойчивых к коррозии и высоким температурам, сплавы для зубных протезов (тикониум — 68,2% Со + Ni, 30% Сг и 1,8% Be), специальные сплавы, такие, как монель-металл (65—70% Ni, 25— 30% Сu, остальное Fe + Мn + Si + С + S + P), аргентан или алпа-ка (13—36%Ni, 46—66% Сu, 19—31% Zn), платинит (40-46% Ni, остальное железо), инвар (35—37% Ni, остальное железо), кислотоупорный сплав (58—61% Ni, 12—19,5% Fe, 15% Сг, 2% Мn, Mo, W, Co, Be).

В технике особое значение имеют сплавы Ni — Сu, Ni — Fe, Ni — Сr (нихром) и Fe — Ni — Сr (ферронихром). Сплавы пике-ля с хромом, медью и железом не окисляются и проявляют высокую стойкость к коррозионному действию многочисленных химических веществ.

Еще в древности были известны и применялись для изготовления монет сплавы никель — медь

Тонкодисперсный порошок металлического никеля применяется для щелочных аккумуляторов, в химической промышленности в качестве катализатора, как пигмент в антикоррозионных красках, при изготовлении постоянных магнитов и получении инвара. Тонкодисперсный никель, многочисленные сплавы никеля и некоторые соединения никеля служат катализаторами в реакциях гидрогенизации, полимеризации, циклизации, изомеризации и в различных реакциях обмена.

Некоторые соли никеля применяются в керамической промышленности в качестве пигментов.

20.СОЕДИНЕНИЯ  (ОБЩИЕ  СВОЙСТВА)

Известно ограниченное число соединений одно-, трех- и четырехвалентного никеля и очень много соединений двухвалентного никеля.

В табл. 59 приведены формулы п указан цвет некоторых соединении никеля, сгруппированных по валентности. Наиболее устойчив и соединения двухвалентного никеля.

Большинство соединений одно-, трех- и четырехвалентного никеля являются координационными, за исключением окислов, никелатов и сульфидов. Соединения никеля(1) неустойчивы и обладают восстановительными свойствами, в то время как соединения никеля(Ш) и (IV) проявляют окислительный характер.

Помимо соединений, соответствующих указанным четырем состояниям валентности, известны металлоорганические соединения и соединения включения.

## Соединения одновалентного никеля

Известно ограниченное число соединений одновалентного никеля, при этом большинство из них неустойчивы, легко выветриваются на воздухе; соединения окрашены в желтый, красный, зеленый и синий цвета, получаются восстановлением соединений никеля(П). Примеры соединений никеля(1): окись Ni20 — оранжево-желтая, гидроокись NiOH — синяя, цианид NiCN — оранжевый, сульфид Ni2S — желтый, селенид Ni2Se — желтый, комплексы K2[NiCl3] — красный, Na2[Ni(CN)3] — красный, K2[Ni(CN)3] — красный. K2[Ni(NO)(CN)3] — красный, [Ni(NO)•SCoHg] — красный, [Ni(NO)SC6H5] — красный, K2[Ni(CO)• (CN)3] — желтый, K3[Ni(NO)(S203)2]-2H2O — сине-зеленый.

Гидроокиси,  никеля.   NiOH.   получают  обработкой   кристаллического

S03Ni
   фиолетового   соединения  H — N	n•Н20  водными растворами щелочей.

S03H

Гидроокись никеля образуется в виде темно-синего осадка, который легко выветривается на воздухе, растворяется в растворе KCN с образованием K2[Ni(CN)3] и превращается в Ni2S под действием Na2S.

- S03Ni

Соединения    H — N	n•Н20   получают путем обработки

- S03H

дигалогенидов  никеля   эквимолярной  смесью  дитиоиата   натрия Na2S204•2H20 с нитритом натрия NaN02.

Трицианопикелат(1) калия, K2[Ni(CN)3], получают восстановлением K2[Ni(CN)3] дихлорндом олова, гппофосфитом натрия NaH2P02, амальгамой калия или металлическим цинком на холоду без доступа воздуха в кислой или щелочной среде.

Соединение K2[Ni(GN)3] представляет собой диамагнитную жидкость красного цвета; оно плохо растворимо в спирте, легко окисляется кислородом воздуха и даже водой, не содержащей растворенного воздуха:

- 4K2[Ni(CN)3] + 2Н20 = 3K2[Ni(CN)4] + 2КОН + Ni + Н2

В водном растворе K2[Ni(CN)3] поглощает окись углерода и превращается в комплекс K2[Ni(CO)(CN)3] желтого цвета. При подкислении красного раствора K2[Ni(CN)3] выпадает оранжевый осадок NiCN. При восстановлении K2[Ni(CN)4] водородом в сильно щелочной среде образуется комплекс K3[Ni(CN)4].

- Соединения двухвалентного никеля

Известно очень много соединений, в которых электроположительный двухвалентный никель находится в виде катиона Ni2+, [Ni(H20)4] 2+, [Ni(H20)6] 2+, [Ni(NH3)2]2+, [Ni(NH3)3] 2+, [Ni(NH3)4]2+ [Ni(NH3)6] 2+, [Ni(NH3)5(H20)]2+, [Ni(NH3)4(H20)2]2+, [Ni(NH3)3•(H20)3]2+, [NiEn]2+, [NiEn2]2+, [NiEn3l2+, [Ni(H20)2En2]2+, [Ni(H20)4En]2+, [NiPy2]2+, [NiPy3]2+: [NiPy4]2+, [NiPy6]2+, [Ni(H20)2Py4]2+, [Ni(H20)Py5]2+, [Ni(N2H4)2]2+, [Ni(N2H4)3]2+, [Ni(NH2OH)6]2+, [Ni(C6H12N4)6]2+, [Ni(C6H5NH2)6] 2+, [Ni(C6H5NHNH2)6]2+, [Ni(C12H8N2)3]2+или в виде аниона [NiХ3]~, [NiX4]2- (где X = F-, C1-, Вr -).

Катионы [Ni(H20)4]2+, [Ni(H20)6]3+ зеленого цвета входят в кристаллические решетки различных кристаллогидратов солей никеля. В водных растворах солей никеля встречается катион [Ni(H20)6]a+.

Безводные соли никеля окрашены в желтый [NiCl2, NiSO4, Ni(CN)2], коричневый (NiBr2), серый (NiI2) или зеленый (NiF2) цвет.

Соли двухвалентного никеля могут быть получены растворением металлического никеля в разбавленных минеральных кислотах при нагревании или в царской водке при обычной температуре, действием галогенов, серы, селена, теллура на металлический никель, растворением окиси, или карбоната никеля(П) в различных кислотах.

Большинство солей никеля(П) с сильными кислотами растворимы в воде, и их водные растворы имеют кислую реакцию. В качестве примеров солей никеля(П), ограниченно растворимых в воде, можно назвать сульфид, карбонат, фосфат, основные соли.

Последние образуются при добавлении небольшого количества щелочи к растворам солей никеля; окрашены в зеленый цвет.

Большинство безводных солей иикеля(П) присоединяют воду, образуя аквосоли, или аммиак, образуя комплексные аммиакаты, которые разлагаются водой по уравнению

- [Ni(NH3)6]Cl2 + 6H20 ↔Ni(OH)2 + 4NH4OH + 2NH4C1

Большинство комплексных соединений ппкеля(П) имеют координационные числа шесть или четыре.

Известны координационные соединения никеля типа аквосо-лей, амминосолей, аквоамминосолей, ацидосолей, аммпноацидо-солей, а также хелатных соединений.

Соли никеля не токсичны для человека и животных, являются антисептиками.

Окись никеля, NiO, встречается в природе в виде минерала бунзенита; это непрозрачные темно-зеленые октаэдрические кристаллы с плотностью 6,7 г/см3. Они устойчивы к действию кислот и расплавленных щелочей.

Соединение NiO можно получить, прокаливая при 1000—1100° (в токе азота или в вакууме) нитрат Ni(N03)2, карбонат NiCO3, сульфаты NiS04, [Ni(NH3)6]S04 или окислы Ni203, Ni304, Ni02, восстанавливая при нагревании окислы Ni203, Ni304, Ni02 водородом, аммиаком или окисью углерода, дегидратируя Ni(OH)2 при 230—240° или окисляя порошкообразный металлический никель кислородом при 500° или двуокисью азота при 200°.

Окись никеля представляет собой парамагнитные серо-зеленые кубические кристаллы с решеткой типа NaCl, плотностью 6,827 г/см3 и т. пл. 1957°; она плохо растворима в воде, обладает основными свойствами, растворяется в кислотах с образованием солей никеля(П).

Соединение NiO вытесняет аммиак из солей аммония при нагревании, взаимодействует при нагревании с кислотными окислами, такими, как МоO3, WO3, оказывает каталитическое действие, способствуя разложению КМn04 при 100—105°. окислению NH3 при 300—360° и др.

При нагревании окись никеля может быть восстановлена до металлического никеля водородом, окисью углерода, неметаллами С, Si, В, метаном СН4, металлами Al, Mg, Zn, Be, Cu, Pb, Fe, Co, как было описано в разд. «Получение металлического никеля».

Окись никеля применяется в качестве катализатора и зеленого пигмента в керамической промышленности.                                          O

Перекись никеля, Ni          n•H20,  получают при действии  Н202

- O

на спиртовый раствор HС12 в присутствии спиртового раствора КОН.

Соединение Ni02 n•H20представляет собой серовато-зеленый аморфный порошок, плохо растворимый в воде; проявляет окислитедьпые   свойства,   неустойчиво   под   действием   разб.   H2S04; выделяет Н202.

Водная окись, Ni304•2Н20 или Ni302(OH)4, образуется при промывании водой холодного продукта, полученного нагреванием до красного каления порошкообразного металлического никеля с перекисью щелочного металла, при термическом разложении Ni203-H20 и при анодном окислении металлического никеля (40—60;).

Соединение Ni304•2H20 или Ni302(OH)4 представляет собой черные гексагональные кристаллы с плотностью 3,33 г/см3; проявляет окислительные свойства, при температуре выше 40° превращается в Ni01.16.

Гидроокись никеля Ni(OH)2, получается в виде объемистого зеленого осадка при обработке растворов солей никеля(П) щелочью (или небольшим количеством NH4OH в отсутствие солей аммония), начиная от рН = 6,8 в 0,01 М растворе, а также при кипячении раствора сульфата никеля со смесью иодида и иодата калия:

- 3NiS04 + 5KI + КIO3 + ЗН20 = 3Ni(OH)2 + 3K2SO4 + 3I2

При легком нагревании или при хранении осадка в контакте с раствором выпадают зеленые кристаллы Ni(OH)2, имеющие плотность 4,1 г! см3.

Соединение Ni(ОH)2 в виде зеленых ромбоэдрических кристаллов (а также в коллоидном состоянии) плохо растворимо в воде и концентрированных растворах NaOH, КОН, при нагревании до 230—240° превращается в Ni0, обладает основными свойствами, растворяется в кислотах с образованием солей никеля(II) или в NH4OH (как в присутствии солей аммония, так и без них) с образованием синих растворов, содержащих катион [Ni(NH3)6]2+:

Ni(OH)2 + 6NH4OH = [Ni(NH3)6](OH)2 + 6Н30

Ni(OH)2 + 2NH4C1 + 4NH4OH ↔[Ni(NH3)6]Cl2 + 6H20

Аммиак в присутствии солей аммония не осаждает Ш(ОН)2, поскольку равновесие приведенной реакции смещается в сторону образования комплексных аммиакатов [Ni(NH3)e]Cl2.

В отличие от Fe(OH)2 и Со(ОН)2 гидроокись никеля устойчива на воздухе и окисляется только энергичными окислителями (например, хлорной или бромной водой в щелочной среде) с образованием Ni203-H20:

2Ni(OH)2 + С12 + 2NaOH = Ni203-H20 + 2NaCl + 2H20

Дифпгорид никеля, NiF2, получают термическим разложением соединения (NH4)2[NiF4], дегидратацией кристаллогидратов NiF2•nН20 (где n= 4, 3, 2) в токе фтористого водорода в медной трубке при 700—800° действием HF или фтора на NiCl2 при 150°, нагреванием C1F3 с NiO, обработкой фтором при нагревании металлического никеля, окиси NiO или сульфида NiS:

Ni + F2 = NiF2 + 158 ккал

(NH4)2[NiF4] = NiF2 + 2HF + 2NH3

Соединение NiF2 представляет собой зеленые тетраэдрическне призмы с кристаллической решеткой типа рутила, т. пл. 1027° п т. кип. 1627°; дифторид никеля очищают сублимацией в атмосфере HF, он плохо растворим в воде, спирте, эфире, превращается в NiO при нагревании на воздухе или в NiS при нагревании с серой, образует фторосоли с KF или N1I4F, восстанавливается водородом при нагревании по уравнению

- NiF2 + Н2 ↔Ni + 2HF

Известны кристаллогидраты NiF2•nII20 (где n = 4, 3, 2) зеленого цвета, фтороникелаты(II) K[NiF3], K2[NiF4], K[Ni(H20)F3], (NH4)2[NiF4], комплексные фториды [Ni(NH3)5•(H20)]F2,   [Ni(H20)2Py4]F2, кислые  фториды   NiF2-5HF-6H20 и различные фторосоли,  в  которых никель является  катионом, например   Ni[BeF4] •6H20,   MeI2Ni[BeF4]2•6H20,    Ni[BF4]2•CH20, Ni[SiF6] •6H20, Ni[SnF6] •6H20.

Дихлорид никеля, NiCl2, получают действием сухого хлора на нагретый до 600—800° порошкообразный металлический никель, длительным действием хлора на металлический никель в атмосфере влажного воздуха при обычной температуре, нагреванием соединения [Ni(NH3)8]Cl2 до 450°, нагреванием кристаллогидратов NiCl2•nH20 (где n = 7, 6, 4, 2, 1) при 500—600° в токе газообразного НСl:

Ni + С12 = NiС12 + 73 ккал	[Ni(NH3)6]Cl2 →NiCl2 + 6NH3

Соединение NiCl2 представляет собой блестящие золотисто-желтые ромбоэдрические кристаллы с плотностью 3,53 г/см3 и т. кип. 987°, очищается сублимацией в токе НС1, растворяется в воде, спирте, эфире, превращается в NiO при прокаливании на воздухе или в кислороде, восстанавливается водородом при нагревании:

2NiCl2 + 02↔2Ni0 + 2С12

NiCl2 + H2 ↔Ni + 2HCl

#### Три цитаты

«Это металлическое вещество не нашло каких-либо применений, и главное внимание химиков, которые его исследовали, было направлено на получение его в чистом состоянии, что, однако, до сих пор не достигнуто».

У. Никольсон. Основания химии. Лондон. 1796.

«Если открыты будут богатые месторождения никеля, то этому металлу предстоит обширное практическое применение как в чистом состоянии, так и в форме сплавов».

Д.И. Менделеев. Основы химии. СПб., 1869.

«Среди главнейших в современной технике металлов никелю принадлежит одно из первых мест».

И.И. Корнилов. Никель и его сплавы, М.. 1958.

Список литературы

- Угай Я. А. Неорганическая химия: учебн. для хим. спец ВУЗов.- М.: Высш шк., 1989, ил.

- Романов В.В., Хашев Ю. В. Химические источники тока – 2-е издание переработанное и доп. – М,: Сов радио, 1978; ил

- Зубович И. А. Н.х: учебн. пособ. для технол. спец ВУЗов. – М.: Высшая шк., 1989.: ил.

- Багодский В.С., Скундин А. М. Химические источники тока. М.; Энергоиздат, 1981: ил

- Аккумуляторы, элементы и батареи. –М., Стандартгиз, 1985.

- Скалозубов М.Ф. Активные массы электрических аккумуляторов.

- Рипан Р., Четяну И.  неорг. х: В 2-х Т./ Пер с рум. И. Б. Береунера Н. И. Беличука.;

под ред. В. И. Спицика. –М.: Мир,  1971

Т.2.: Х. м.: ил.

- Морозов Г. Г., Гантман С. А. Химические источники тока для питания средств связи.- М., Воениздат, 1979.

- Кобальт и никель. Перельман Ф. М., Зворыкин А. Я. –М., «Наука», 1975

- Дасоян М. А. Химические источники тока.; Справочное пособие. - М. Л.;

Госэнергоиздат, 1961

11.  И.И. Корнилов. Никель и его сплавы, М.. 1958.

12.  Д.И. Менделеев. Основы химии. СПб., 1869.