3  Общие вопросы усталости

3.1. Усталостный процесс

Основной особенностью усталостного процесса является его локальность. В результате накопления повреждения в какой-либо перенапряженной зоне одного из элементов конструкции — повреждения, приводящего к образованию усталостной трещины, следствием развития которой в результате продолжающегося циклического нагружения будет то или иное снижение несущей способности, происходит разрушение конструкции. Второй особенностью процесса является явная его стадийность. Усталостный процесс — это совокупность двух различных процессов — накопления повреждения в материале, завершающегося образованием усталостной трещины, и процесса распространения, роста усталостной трещины. Третья особенность усталостного процесса — определяющая роль напряжений растяжения в детали. Исследования микромеханизма усталостного процесса в материалах свидетельствуют, что начальное микроразрушение происходит под действием касательных напряжений, однако макроразрушение практически всегда имеет вид разрушения от нормальных напряжений, а их уровень определяет интенсивность развития разрушения. Так, в элементах, работающих на сдвиг, трещины образуются в зонах действия наибольших напряжений растяжения, в элементах, работающих на сжатие, усталостные трещины являются следствием образования остаточных напряжений растяжения.

Развитие усталостного процесса контролируется не только нагруженностью детали, но и другими внешними воздействиями: коррозионной активностью среды, ее температурой и т. п. Как правило, активность среды оказывает повреждающее действие, ускоряющее развитие усталостного процесса. Обычно такое же действие оказывает повышение температуры. Однако в ряде случаев наблюдаются сложные взаимодействия различных процессов: усталости, ползучести, релаксации, коррозии, которые могут дать эффекты, противоположные указанным выше тенденциям.

Наиболее опасными в отношении усталости являются зоны концентрации напряжений. В этих зонах даже при умеренных нагрузках имеет место локальная пластическая деформация. При разгрузке в пластически деформированной зоне образуются напряжения обратного знака, так как основная, нагруженная упруго часть сечения возвращает эту зону в исходное состояние. Таким образом, локальная зона, где имеет место пик напряжений и где образуется усталостная трещина, работает в условиях, отличных от основной части сечения. Если элемент конструкции работает в условиях заданного закона нагружения, состояние наиболее нагруженной зоны можно контролировать по циклическим изменениям деформаций.

Усталостный процесс развивается стадийно. Первая стадия усталостного процесса завершается образованием микротрещин, представляющих собой развитие или объединение упомянутых выше образовавшихся дефектов структуры.

Рис. 3.1. Стадии усталостного разрушения

В дальнейшем происходит развитие усталостной трещины.
Одной из отличительных особенностей этого процесса является возможность оценки развития этого процесса по изменению размера усталостной трещины. Однако первый этап роста трещины можно считать и заключительным этапом ее образования (рис. 3.1). На этом переходном этапе макротрещина размерами в десятые (иногда сотые) доли миллиметра образуется в результате объединения микротрещин под действием касательных напряжений. Процесс образования макротрещин отличается от процесса их дальнейшего развития, так как на первом этапе это сдвиговые трещины, которые затем развиваются как трещины нормального отрыва. Рассматриваемый этап, завершающий процесс образования усталостной трещины или начинающий распространение макротрещин, изучен еще недостаточно. Этот этап уже можно анализировать методами механики, но в то же время процесс развития малых сдвиговых усталостных трещин сильно зависит от степени разрыхления материала микротрещинами на пути распространения основной трещины. Очень часто в элементах с  концентрацией напряжений на этом этапе развивается рядом несколько усталостных трещин, причем некоторые постепенно прекращают свой рост, а одна из них развивается в магистральную макротрещину.

Дальнейший процесс происходит в 3...4 этапа. Все они могут быть проанализированы методами разрушения; определяющим фактором является величина напряжений растяжения. Первый из этих этапов характеризуется скачкообразным развитием усталостной трещины. Рост ее происходит после некоторого периода накопления повреждения перед трещиной. На первом этапе ширина бороздки не соответствует скорости роста усталостной трещины за цикл. Второй этап характеризуется стабильным ростом усталостной трещины с постепенно увеличивающейся скоростью; при этом наблюдается очень близкое соответствие между шириной бороздки и продвижением усталостной трещины за один цикл. Третий этап —ускоренный рост трещины. Механизм разрушения — смешанный усталостный и квазистатический, переходящий в чисто статический; на поверхности излома можно наблюдать бороздки, но не они определяют продвижение трещины. Завершающий этап — долом образца. Этот процесс является уже не элементом усталостного процесса, а лишь его завершением; долом может рассматриваться как статическое разрушение элемента, поврежденного трещиной. Но поскольку в ряде случаев характеристика долома (остаточная прочность) зависит от предшествующего долому процесса разрушения, этот последний акт усталостного разрушения может рассматриваться и как последний этап развития трещины.

Таким образом, усталостное разрушение — это последовательное развитие нескольких достаточно различных процессов. Этот факт, на первый взгляд, облегчает подход к выбору критериев разрушения. В зависимости от задачи анализа или эксперимента практически любая «граница» этих процессов может быть принята в качестве критерия разрушения, например появление микротрещин или образование макротрещин, или переход от «сдвиговой» трещины к макротрещине отрыва. Каждый из этих этапов развития усталостного разрушения пригоден в качестве критерия разрушения.

Для инженерного подхода к выбору критерия важнейшим фактором является возможность обнаружения трещины, точнее минимальный размер усталостной трещины, которая может быть обнаружена и измерена имеющимися средствами дефектоскопии и дефектометрии.

При проведении фундаментальных исследований материалов и элементов конструкций должны также использоваться (физические) критерии: образование макротрещины; переход к разрушению отрывом: начало (или конец) стадии развития трещины, на которой имеет место соответствие приращения трещины за один цикл ширине бороздки (на поверхности излома).

Здесь под фундаментальными исследованиями понимаются не физические, а инженерные исследования, например определение констант основных уравнений усталости для новых материалов и полуфабрикатов, новых технологических процессов, новых условий работы конструкции.

3.2  Характеристики сопротивления усталости

Количественная оценка сопротивления усталости базируется на данных о параметрах цикла напряжений и усталостной долговечности. Напряжение цикла определяется всегда двумя величинами: максимальным σmax и минимальным σmin напряжениями цикла или комбинацией алгебраических полусуммы σaи полуразности σm этих величин (полуразность — амплитуда напряжений цикла, полусумма — среднее напряжение цикла) (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Параметры циклов напряжений

Вместо амплитуды иногда используется ее удвоенное значение 2σa, называемое размахом напряжений цикла. Цикл, у которого средние максимальное и минимальное напряжения равны по абсолютному значению, но противоположны по знаку, называют симметричными; все остальные циклы асимметричные. Для определения степени асимметрии наиболее употребительной характеристикой является коэффициент асимметрии цикла напряжений R=σmin/σmax. Однако этот коэффициент не выразителен, так как симметричному циклу напряжений, в котором отсутствует асимметрия, соответствует Rσ=−1, а Rσ=0 отвечает отнулевому циклу напряжений. Более удобен, хоть и менее распространен, показатель асимметрииа, представляющий отношение среднего напряжения цикла к его амплитуде σm/σa. Величина σa всегда положительна, а поэтому знак показателя определяется знаком среднего напряжения; для симметричного цикла а=0, для циклов с преобладанием растяжения а>0, для циклов с преобладанием сжатия а<0; для отнулевых циклов напряжения при растяжении а=1, при сжатии а= -1.

Циклическая долговечность характеризуется числом циклов (Ν), это может быть число циклов напряжений, выдержанных нагруженным объектом до образования усталостной трещины определенной протяженности (Nl0), либо число циклов до полного усталостного разрушения (Nlk), либо число циклов роста трещины от некоторой ее начальной длины l0 до критической длины lk, соответствующей заданному уровню снижения прочности NΔ. В таблице 3.1 приведены основные соотношения между характеристиками цикла напряжения при использовании того и другого методов представления ассиметрии.

Таблица   3.1

Характеристики циклов напряжения

| Тип цикла |  | σ | R | a | σa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный |  | σm=0 | -1 | 0 | σm |
| Отнулевой | растя-жения | σmin=0 | 0 | 1 | σm=σmax/2 |
|  | сжатия | σmax=0 | −∞ | -1 | −σm=−σmin/2 |

Соотношение между характеристиками циклов напряжений:

σа=σmax−σmin2 ;

σm=σmax+σmin2;

Rσ=σmin/σmax;

a=σm/τa;

σа=σmax1−Rσ/2=σmaxa+1;

σmax=2σa1−Rσ=σaa+1;

σm=σa1+Rσ1−Rσ=aσa;

Rτ=a−1a+1  ;

a=1+Rσ1−Rσ.

В некоторых случаях циклическая долговечность характеризуется числом полуциклов, в других — числом программных блоков, представляющих комплекс простых циклов, отражающий типовые условия эксплуатационного нагружения.

3.3  Концентрация напряжений

Эффект концентрации напряжений имеет принципиальное значение для усталостного процесса. В то время как несущая способность типичных элементов конструкций почти или совсем не испытывает влияния концентрации напряжения, сопротивление усталости тем ниже, чем выше эта концентрация. Это объясняется тем, что при однократном нагружении до разрушения используется запас пластичности материала: при переходе за предел текучести концентрация напряжений почти полностью «размывается» и несущая способность практически не зависит от концентрации напряжений.

При циклическом нагружении напряжения ниже предела текучести материала и поэтому материал почти не использует запас пластичности для уменьшения напряженности. Происходит лишь сглаживание пиков напряжений в местах наибольшей их концентрации. Этот эффект очень важен, но общего положения он не меняет — наличие концентрации напряжений приводит к сильному увеличению локальных напряжений цикла, уровень которых и определяет усталостную долговечность материала.

Для оценки концентрации напряжений используется ряд характеристик. Наиболее употребительными являются теоретический и эффективный коэффициенты концентрации напряжений. Причем используется два вида этих коэффициентов, базирующихся на величинах напряжений по сечениям нетто (ασи βσ)и брутто (Кт и Кэф). Теоретический коэффициент концентрации напряжений есть отношение напряжения (пикового) в наиболее нагруженной точке при упругой работе материала к номинальному напряжению, определяемому методами сопротивления материалов σmax/σном, где σном=Р/F. Величину пикового напряжения рассчитывают методами теории упругости.

Обширная информация о величинах коэффициентов концентрации напряжений для различных концентраторов и условий нагружения содержится в специальных справочниках. Однако коэффициент концентрации не определяет распределение напряжения в зоне концентрации. Для описания этого распределения была введена дополнительная характеристика G = dσ/dx=tgθ - градиент   напряжений в месте    их концентрации   (рис. 3.3, а). Эта характеристика также определяется методами теории упругости. В практике расчетов оказалось удобнее пользоваться отношением   G/σmax= G, названным относительным градиентом напряжения. В некоторых случаях для описания концентрации напряжений   вводят также параметр    размера    зоны    концентрация напряжений (L), так как геометрически подобные детали существенно разных размеров имеют одинаковые Кт и G, а усталость — явление локальное,  и в большой детали    больше    вероятность иметь ослабленный участок и более низкую долговечность. Этот параметр L = 2t представляет собой характерный линейный размер зоны действия пиковых напряжений. Таким образом, геометрия элемента (детали) позволяет определить следующие характеристики   напряжений: Кτ(ασ) и L/G. Последняя по С. В. Серенсену и В. П. Когаеву является критерием подобия усталостного разрушения. Эффективный коэффициент концентрации напряжений отличается от теоретического коэффициента способом определения, а также тем, что он учитывает локальную пластическую деформацию в наиболее нагруженной точке.

Эффективный коэффициент концентрации напряжений — величина экспериментальная. Это отношение циклических напряжений для образца материала без концентрации напряжения (гладкого образца) и для элемента конструкции или образца с надрезом при равных базах:

Кэф=σгл/σнадр

Эффективный коэффициент концентрации напряжений, определяемый не только формой, но и пластическими свойствами материала, всегда меньше теоретического коэффициента, который определяется только формой образца или элемента конструкции. Кроме того, Кэф зависит от асимметрии нагружения, базы, критериев усталостного разрушения и т. д.

Рис.  3.3. Влияние размера отверстия в стальной полосе на величины коэффициентов концентрации напряжений (В =25, 4 мм):

1 — σВ=1260 МПа;   2 — σВ=420 МПа

На рисунке 3.3 показаны величины коэффициентов концентрации напряжений для полосы с отверстием из двух сталей различной прочности. Можно видеть существенное различие между ασКτ и βσКэф в связи со свойствами материала. Эти графики также наглядно демонстрируют различие коэффициентов концентрации, оцениваемых по сечениям нетто и брутто. Величина коэффициентов «брутто» оценивает не только собственно концентрацию напряжения, но и ослабление сечения отверстием. Последнее обстоятельство сближает значения Кτ и Кэф при сильном ослаблении сечения.

Для оценки конструктивно-технологического качества элемента или детали конструкции используется коэффициент усталости Ку, показывающий различие в сопротивлении усталости между элементом конструкции и полосой с отверстием:

Ку=σобрσэлКт.обр,                             (3.1)

где σобри σэл — напряжения для полосы с отверстием и элемента на данной базе соответственно; Кт.обр - коэффициент концентрации напряжений для образца с отверстием, близкий к  трем.

Обычно в качестве базы испытаний принимают 105циклов и определяют Ку  по формуле

Ку=3σобр/σэл,                              (3.2)

По своей структуре Ку— «гибрид» коэффициентов Кτ и Кэф. По методу определения это эмпирический коэффициент, подобный Кэф. Но в формуле (3.1) один из множителей Кτ, и поэтому Ку— как бы теоретический коэффициент, полученный косвенным способом. Действительно, формула (3.1) может быть записана в виде

Ку=Кт.обр(Кэф.эл/Кэф.обр),                  (3.3)

Если принять в первом приближении, что отношение теоретических коэффициентов для элемента и образца равно отношению эффективных коэффициентов, т.е. Кτ. эл/Кτ. обр≈Кэф.эл/Кэф.обр, то коэффициент Ку приближенно равен теоретическому коэффициенту. Такая аналогия допустима для отдельных деталей, но совершенно неприемлема для сложных составных элементов конструкций. В этом случае Ку отражает не только геометрическую концентрацию напряжений, но и условия взаимодействия деталей элемента, возможную различную нагруженность деталей в элементе, свойства материала, нереализуемые в полосе с отверстием (например, сопротивление смятию), а также неучтенные напряжения из-за эксцентриситетов, деформации крепежа и других факторов взаимодействия деталей в элементе. Поэтому представленная выше аналогия Ку теоретическому коэффициенту Кτ отражает лишь механический смысл коэффициента усталости. Следует четко представлять, что в общем случае Ку— коэффициент, подобный Кэф. Это — эмпирическая характеристика, суммарно представляющая конструктивно-технологические особенности элемента конструкции, влияющие на его сопротивление усталости. Коэффициент усталости, так же как и Кэф, испытывает влияние базы испытаний, асимметрии цикла и других условий нагружения, но количественно это влияние на Ку и Кэф может быть различным.

  - Сопротивление материалов циклическому  упругопластическо-           му деформированию и разрушению

Диаграмма   деформирования   при   знакопеременном растяжении —  сжатии характеризует особенности сопротивления металла пластическим деформациям, отражая процесс повреждения материала при малоцикловом нагружении.

На рисунке 3.4 представлена схема такой диаграммы для первого симметричного по напряжениям цикла.

Рис. 3.4. Диаграмма циклического деформирования

По оси абсцисс отложено полное удлинение е, по оси ординат — напряжение  σ.   Напряжение   и деформация в исходном (нулевом) полуцикле на участке ОА обозначены σои ео. После достижения   напряжения  σо  и удлинения еопроисходит изменение знака нагрузки — начинается разгрузка. Напряжения при    разгрузке    уменьшаются в пределах упругости на величину σо+στ'  (где στ' — предел текучести после    разгрузки). При дальнейшем   нагружении сжатием в точке С достигается напряжение    σ1=σ0(в силу симметрии цикла нагружения). Участок кривой деформирования АВС характеризует первый полуцикл. После этого знак нагружения изменяется, т. е. начинается разгрузка в пределах упругости, и в точке D первый цикл заканчивается. Величина BD = δ1представляет собой деформацию пластического гистерезиса в первом полуцикле. Она определяется как разность пластических деформаций в нулевом (металл был деформирован растяжением) и в первом полуциклах (металл был деформирован сжатием). Величина δ1 поэтому рассматривается как размах (или удвоенная амплитуда) пластической деформации δ1=2еар (где еар — амплитуда пластической деформации). Пластическая деформация (удлинение) накопленная в нулевом полуцикле 0В, может быть больше DB, и их разность OD = еН1 является односторонне накопленной пластической деформацией за первый цикл. Новый, второй, цикл начинается от точки D, и он в целом будет смещен по отношению к первому циклу по оси абсцисс на величину еН2.

Предел текучести после разгрузки из точки А меньше исходного предела текучести σΤ'<σΤ0; это явление именуется эффектом Баушингера.

Для описания свойств диаграммы циклического деформирования удобно использовать оси координат с началом в точке разгрузки А для первого полуцикла, в точке С для второго полуцикла и т. д. Напряжения в этих координатах обозначают через S, деформации — через ε. По величине σΤ и σΤ0 устанавливается предел текучести в первом полуцикле:

SΤ1=σΤ0+σΤ'=σΤ0p+21−pe0eΤ.           (3.4)

Частный случай этой зависимости вытекает из модели Мазинга, для которой p=2 и sT1= 2σΤ0. Кроме того, анализ свойств диаграмм обобщается введением относительных величин для напряжений и деформаций, относя их к значениям, соответствующим пределу текучести S=SσΤиε=εеΤ.

Размах пластической деформации δзависит от максимальной деформации еов нулевом полуцикле и от числа полуциклов k. Эта зависимость в соответствии с экспериментальными данными может быть представлена в форме

δk=2εpk=F1k⋅F2S..                    	(3.5)

Выражение (3.5) свидетельствует о подобии форм диаграмм деформирования (в пластических деформациях εри напряжениях S) при различных достигаемых напряжениях S и числах полуциклов k (число полуциклов k лишь меняет масштаб в зависимости 2εp−S). При этом в принятых координатах

F2S=e0−1=fS/2−1,

где е0=fS/2 - деформация по диаграмме статического растяжения, достигаемая в конце нагружения нулевого полуцикла, когда σ0=S/2.

Тип функции F1k зависит от особенностей сопротивления металлов циклическим деформациям. Ширина линии гистерезиса меняется от цикла к циклу. Уменьшение ширины петли характеризует повышение сопротивления  циклическим   пластическим   деформациям, т. е. циклическое упрочнение, а увеличение ширины петли -  уменьшение этого сопротивления, т. е. циклическое разупрочнение.  Циклические  свойства  металлов  подробно изучались Р. М. Шнейдеровичем и А. П. Гусенковым. Изу|чение изменения диаграмм  циклического  деформирования по экспериментальным данным позволяет при упрочнении функцию F1k  выразить в форме

F1k=А/kα,    причем 0<α<1.                    (3.6)

При циклическом разупрочнении ширина петли увеличивается и F1k представляется в форме

F1(k)=A⋅expβk−1, причем  0<β<1.       (3.7)

Величины А,α,βхарактеризуют свойства металла при определенном интервале значений размаха деформации.

На   основе   уравнений    (3.5) — (3.7)    ширина   петли равна

δk=Ae0−11/kα, илиδk=Ae0−1expβk−1.

Циклическое     упрочнение     свойственно     материалам в исходном отпущенном, мягком состоянии, разупрочнение - материалам  в   исходном   упрочненном   состоянии (обработанным термически или деформированием).

Если одна из величин αили βмала  (т. е. функция F1kслабо зависит от числа полуциклов k),   то   это характеризует циклическую стабильность металла. При низких значениях αи βраспределение напряжений и деформаций при повторном нагружении элементов конструкций получается устойчивым. Следствием циклической нестабильности является перераспределение напряжений по мере увеличения числа циклов нагружения.

Односторонне накапливающаяся деформация εHkописывается зависимостями, аналогичными тем, которые получены для размаха δk циклической деформации:

εHk=A−Ae0−11/kα

и

εHk=A−Ae0−1expβHk−1.         (3.8)

В этих уравнениях вводится параметр A−A, который характеризует циклическую анизотропию материала, т. е. зависимость сопротивления деформациям от знака нагружения (в четных А- и нечетных А-полуциклах).

Циклическая нестабильность материала приводит к нестационарности процесса деформирования при малоцикловом нагружении с постоянной амплитудой силы. Такое нагружение принято называть «мягким», так как образование пластической деформации при этом является свободным.

Другим способом   испытания   для   определения характеристик малоциклового   сопротивления   является нагружение с постоянной амплитудой полной деформации, рассматриваемое как «жесткое», так как образование пластической  деформации  ограничено   задаваемой  полной деформацией.  Такие условия  нагружения  возникают около зон концентрации напряжения, около дефектов, при неравномерном распределении по сечениям. Эти условия обеспечивают также стационарностъ процесса  деформации в смысле отсутствия одностороннего их накопления.

Образование и вид малоциклового разрушения связаны с процессами  деформации.  Накопление односторонней деформации у циклически анизотропных материалов приводит  при мягком  нагружении  к разрушению
с образованием шейки без предварительного образования трещины. Такое разрушение, называемое квазистатическим, возникает, когда   односторонне   накопленная статическая деформация достигает ek=1eτln11−ψ, т.е. истинного удлинения при разрыве.

Отношение текущей величины накопленной деформации eHkк ek:

dсτ=eHk/ek,                                       (3.9)

рассматривается как накопленная линейная квазистатическое повреждение, пропорциональное накопленной деформации.

Циклическое накопление остаточной деформации, характеризуемое шириной петли пластического гистерезиса, определяет усталостное повреждение и разрушение с развитием трещины, но без образования шейки. Размах пластической деформации в соответствии с выражением (3.5) составляет

δk=2εpk=2eapk.

Полагая в соответствии с предложением В.В.Новожилова и О.Г.Рыбакиной, что предельная величина амплитуды пластической деформации обратно пропорциональна пути циклической пластической деформации (характеризующему накопление энергии остаточных напряжений и разрыхление), для стадий разрушения важно получить зависимость между этой амплитудой и числом циклов Nk:

2eapk=2C24Nkeapk,

где 4Nkeapk— путь пластической деформации; Nk=k/2- разрушающее число циклов (например, по образованию трещины). Из последнего выражения вытекает условие прочности при жестком нагружении:

2eapk⋅Nk0,5=C                                   (3.10)

Аналогичная зависимость была ранее получена Коффином-Мэнсоном на основе экспериментальных данных. Величина 2eapk   рассматривалась к ней как постоянная. Зависимость (5.7) должна также удовлетворять случаю статического разрыва, для которого следует принять

Nk=1/4  и  2eapk=ek=1eτln11−ψ,

т.е.

C=121eτln11−ψ−ek2.

Тогда уравнение (5.7) выразится в форме

2eapk⋅Nk0,5=12eτln11−ψ.	  (3.11)

Выражение (3.11) является уравнением кривой малоцикловой усталости, выраженным через амплитуды пластической деформации, имеющей преимущественное влияние на разрушение в области чисел циклов до   104. При дальнейшем снижении уровня нагруженности и увеличении числа циклов до разрушения пластические 2eap и упругие 2eae деформации становятся соизмеримыми и кривая усталости может быть построена в полных деформациях 2ea. Соответствующее уравнение Мэнсона записывается в виде

2ea=2eap+2eae=12eτln11−ψNk−m+3,5⋅σβEeτ⋅Nk−S

(3.12)

Показатели степени в этом уравнении судя по многочисленным экспериментальным данным, равны m=0,5-0,6 и S=0,1-0,12.

Так как второй член в уравнении (3.12)  мало зависит от числа циклов, он  может быть заменен постоянным членом 2σ−1/E, равным размаху упругой деформации на уровне предела выносливости (принимая, что уравнение кривой усталости имеет асимптоту приNk→∞). При переходе к относительным условным амплитудам напряжения уравнение (3.12) по предложению Б. Лангера выражается следующим образом:

σa=E4eτln11−ψNk−m+σ−1,                              (3.13)

где — σaамплитуда напряжений, отнесенная к пределу текучести

(σa=eaE/στ), σ−1— предел выносливости, отнесенный к пределу

текучести (σ−1=σ−1/στ).
Схема образования   разрушения   при   малоцикловом нагружении на

основе рассмотрения деформаций  (нижняя часть рисунка) и напряжений

(верхняя часть рисунка),   представлена  на   рисунке 3.5. Кривая а характеризует процесс изменения деформаций или напряжений при мягком нагружении, кривая с  — при жестком. При малом числе разрушающих циклов при жестком нагружении циклически разупрочняющегося анизотропного материала  возникает квазистатическое разрушение ( точки А    и А'). Эти разрушения происходят вследствие роста односторонне накапливаемой деформации  eHдо предельной при статическом разрушении eк. При жестком нагружении циклическое накопление деформации приведет к разрушению (следуя линии с) в точке К' на кривой усталости  в амплитудах деформации и в точке К на кривой, выраженной в напряжениях.

Рис. 3.5. Схема кривых усталости при мягком и жестком нагружении

При меньшем нагружении и деформации, а следовательно, при большом числе циклов при мягком нагружении смешанное разрушение возникает в точке В' при меньшей достигаемой деформации  eH (точке В' соответствует точка В на кривой в напряжениях). При жестком нагружении циклическое накопление деформации приводит к разрушению в точках L' и L соответственно. При еще меньшей нагруженности разрушение возникнет в точках С', М' и С, М соответственно. Оба разрушения будут носить усталостный характер.

Кривая усталости в амплитудах напряжений в области усталостных разрушений описывается степенным уравнением σa−1/S⋅Nк=const, а кривая усталости в амплитудах пластических деформаций — уравнением ea−1/m⋅Nк=const.

При представлении кривой малоциклового разрушения в полных деформациях, равных сумме упругой и пластической, получается двухчленное уравнение типа (3.12).

При асимметричном цикле напряжений сопротивление деформации, а следовательно, и разрушение зависят от коэффициента асимметрии r и чувствительности материала к асимметрии. Для описания кривых деформирования в этом случае используют не фактическую σa, а приведенную амплитуду напряжения σanp=σap, р — показатель приведения, равный

p=1+χr+1r−1,

где r=σmin/σmax— коэффициент  асимметрии  цикла напряжений.

Величина χдля конструкционных сталей невысокой прочности невелика (χ<0,1), поэтому в расчетах можно принимать p≈1.

При плоских и объемных напряженных состояниях используют кривые деформирования в максимальных касательных напряжениях и сдвигах (или в интенсивностях напряжений и деформаций), так же как и при однократном нагружении.

Циклическое  накопление  пластической  деформации при переменном нагружении обусловливает процесс суммирования повреждения в  материале, приводящий к образованию макротрещины и к окончательному разрушению. Это повреждение (как показали микроструктурные и рентгенографические исследования Б. М. Ровинского и Л. М. Рыбаковой) состоит из двух основных стадий. На первой стадии возникают микропоры и микротрещины  до образования магистральной трещины. На второй стадии трещины и микропоры сливаются преимущественно по границам зерен; это предшествует образованию магистральной трещины.

Истинная диаграмма деформирования материала при жестком малоцикловом   нагружении   представлена на рисунке 3.6. По оси абсцисс отложены циклически найденные деформации в степени 0,5, по оси ординат — напряжения S. Линия 1 с угловым коэффициентом γсоответствует статическому растяжению. Циклическое деформирование осуществлялось при амплитудах 2,4; 1,5; и 0,6% (соответствующие диаграммы обозначены 2, 3, 4). В точке А (зоны 1 характеризуемой величиной углового коэффициента γ) накопленная деформация достигает значения 0,6-0,8, и наступает стадия 2 развития системы микротрещин. Этому сопутствует увеличение деформации без существенного прироста напряжений (γ''<γ'<γ), что является следствием указанной фрагментации.

Рассматривая накопление усталостного повреждения  как пропорциональное числу циклов на основе уравнения (3.10), можно охарактеризовать повреждение за один цикл:

Δdуст=1Nк=2еak0,5 {ek2,

а повреждение, накопленное за N циклов, будет

dуст=1N2ea0,5 {ek2dN .                       (3.14)

Рис.  3.6.  Диаграмма  деформирования  при повторном  нагружении

Суммарное повреждение будет равно:

d=dст+dуст                                      (3.15)

Выражение (3.9) для  dстбыло приведено ранее.

Роль статического повреждения существенна при мягком нагружении для циклически разупрочняющихся сталей. На рисунке 3.7 сопоставлены экспериментальные данные с кривыми малоцикловой усталости, вычисленными по выражению (3.12) — кривые 1 — и по выражению (3.13) — кривые 2 — применительно к минимальным значениям ψи σHалюмоборсиликатного волокна (разупрочняющегося) и волокна из кварца (стабильного) для случая жесткого нагружения. Кривые 3 построены по экспериментальным данным для мягкого нагружения. Верхнее семейство кривых Ι относится к алюмоборсиликатному волокну, нижнее семейство кривых ΙΙ— к кварцевому волокну, причем кружками отмечено жесткое нагружение, а крестиками — мягкое. Как следует из данных, приведенных на рисунке 3.7 для жесткого нагружения, приведенные кривые 1 и 2 соответствуют экспериментальным данным. При мягком нагружении для разупрочняющегося материала наблюдается отклонение экспериментальных данных от вычисленных  по  числу циклов  на порядок в сторону меньших значений. Эти данные лучше описываются выражением типа (3.13) с введением в качестве предельного равномерного сужения ψв при достижении на диаграмме статического растяжения предела прочности  σв  и  показателя  степени  m,  зависящего  от прочности   материала   к   одностороннему   накоплению статической деформации. Кривые 3 на рисунке 3.7 нанесены по  данным такого расчета.

5

Рис.3.7. Расчетные кривые усталости и экспериментальные данные для   разупрочняющегося  (Ι)  и стабильного  (ΙΙ)  стеклянного волокна

По достижении накопленным повреждением критического значения возникает макротрещина и процесс дальнейшего циклического разрушения определяется ее развитием.

Имея в виду указанные закономерности, а также результаты анализа экспериментальных данных по наблюдению за ростом трещин, представляется возможным описать скорость распространения трещины при симметричном цикле следующим выражением:

dl/dN=Aσaplq,                                  (3.16)

где σа— амплитуда напряжений.

Развитие трещины инициируется исходным дефектом протяженностью l0; это является начальным условием интегрирования уравнения (3.16). Это интегрирование приводит к выражению

l1−q=l01−q+A1−qσapN,                         (3.17)

где N — число циклов, для которого трещина достигает длины l.

Окончательное хрупкое разрушение произойдет тогда, когда трещина достигнет критической величины и составит

lk=KIc2σa2π,

где KIc— критическое значение коэффициента интенсивности напряжений.

Подстановка lkвместо lв выражение (3.17) позволяет определить число циклов, необходимое для развития исходной трещины до критического размера:

Nkm=KIc21−q−σa2πl01−qA1−qπ1−qσa2q−1+p .                 (3.18)

Число циклов Nk, необходимое для инициирования трещины, определяется при стационарном деформировании по зависимостям типа (3.12) и (3.13), т. е. по уравнениям кривых усталости, а при учете нестационарности деформирования и накопления усталостного и квазистатического повреждения — по уравнениям (3.14) и как верхний предел интеграла. Таким образом, исходное число циклов до разрушения составит

Np=Nk+Nkm                               (3.19)

Доля числа циклов на стадии инициирования трещины Nkпри однородном напряженном состоянии по отношению к  общему   числу   циклов Np тем   меньше,  чем больше уровень   нагруженности  и   меньше   абсолютное значение Np. Данные, полученные при изучении различных стеклянных волокон на при растяжении – сжатии, позволили С. Мэнсону охарактеризовать связь между Nkи Npв виде

Nk/Np=1−2,5Np−1/3  (при Np>15)              (3.20)

Для Np=102 Nk/Np≃0,5, а для Np=104 Nk/Np=0,85, т.е.  трещина при увеличении предельного числа циклов Npвозникает на более поздних стадиях малоциклового нагружения. При наличии концентрации напряжения или исходных дефектов трещина начинает развиваться уже после первых циклов нагружения.

Сопротивление малоцикловому разрушению в зонах концентрации напряжения до возникновения трещины связано с упругопластическим перераспределением в них напряжений и деформаций.

При квазистатическом разрушении после небольшого числа циклов поле деформации мало отличается от поля при статической нагрузке. По мере увеличения числа циклов и уменьшения накопленной деформации при образовании разрушения форма и размеры зон пластической деформации отличаются от тех, которые получаются при статическом растяжении. Так как разрушение при малом числе циклов в основном определяется достигнутыми деформациями, то для оценки прочности в зоне концентрации используют представления о концентрации деформаций и их перераспределении при повторном нагружении.

Чем выше концентрация, тем устойчивее распределение деформации из-за малости зон пластичности по сравнению с упругими. Перераспределение мест деформаций охарактеризовано  наибольшими сдвигами по поперечному сечению. Чем выше концентрация напряжений, тем меньше перераспределения деформаций. Для решения задач о перераспределении упругопластических деформаций в зонах их неравномерного распределения, особенно в местах концентрации, |как показано В. В. Москвитиным, могут быть использованы решения соответствующих задач теории пластичности при переменных нагружениях с привлечением уравнений теории малых упругопластических деформаций.

Для приближенного анализа распределения деформации используют решения Нейбера для зон концентрации надрезов гиперболического профиля, которые могут быть применены и при других очертаниях резкого изменения контура нагруженного элемента. По этому решению между  коэффициентом   концентрации  напряжений при упругом распределении ασ, коэффициентомKσпри упругопластическом распределении и коэффициентом концентрации упругопластических деформаций Kе существует зависимость

KσKe/ασ2=1.                                         (3.21)

Коэффициенты концентрации в упругопластической области определяют как отношения максимальных местных напряжений или деформаций к номинальным (Kσ=σmax/σn, Kе=emax/en). При упругих деформацияхKσ=Kе= ασ. Сопоставление этого решения с рядом теоретических и вычислительных результатов, а также с экспериментальными данными по упругопластнческому распределению деформаций в местах концентрации, позволило Н. А. Махутову ввести в правую часть выражения (3.21) поправочную функцию F:

F=ασσn−0,51−m0I−σn−1/ασ                     (3.22)

где σn —  номинальное напряжение, отнесенное к пределу текучести; m0— показатель для уравнения диаграммы статического растяжения при степенном упрочнении.

После подстановки функции (3.22) в уравнение (3.21) получаем выражение для коэффициента концентрации деформаций Kе. При циклическом нагружении показатель m(k) уравнения диаграммы деформирования оказывается функцией числа полуциклов:

mk=lnSk/lnSk+δk

Это позволяет определить Kek так же, как функцию числа полуциклов k, и тем самым охарактеризовать процесс нестационарного циклического изменения наибольших деформаций в зоне концентрации. Амплитуда максимальных пластических деформаций в зоне концентрации составит

eapmaxk=2εamaxk−εaemaxk−1,

где εamaxk=εanKek (εan-  номинальная   деформация),

εae≃1(в связи с относительно небольшим упрочнением металла в пластической области).

Накопленное усталостное  повреждение  в зоне концентрации  с учетом  уравнения  кривой  усталости   (3.11)

2eapmaxk1/m⋅Nk=1/4ek1/m

составит

dуст=11/4ek1/m1n2eapmaxk1/m⋅dN.

Для предельного состояния по возникновению трещины
                            14ek1/m1Nk2eapmaxk1/mdN=1 .                 (3.23)

Число циклов Nk до образования трещины в зоне концентрации определяется как верхний предел интервала в уравнении (3.23).

Учет нестационарности деформирования в зоне концентрации бывает достаточен в пределах нескольких новых циклов, так как дальнейшее перераспределение деформации уже не существенно для учета нестационарности. Возможно также приближенное определение Nkпо уравнению   (3.11)   при введении в расчет средней за весь процесс амплитуды    2eapmaxk, например, соответствующей Nk/2.

При повышенной температуре на процесс циклического деформирования влияет ползучесть и наблюдается подобие кривых деформирования за время τпри разной амплитуде напряжения. Для данной амплитуды напряжения, но разных времен также имеет место подобие кривых деформирования. Это позволяет в соответствии с предложением Р. М. Шнейдеровича и А. П. Гусенкова использовать представления гипотезы старения для описания диаграмм циклического деформирования в виде

2eapk,t=F1k⋅F2S⋅F3t,                  (3.24)

где t — общая длительность нагружения.

Накопленное усталостное повреждение в соответствии с уравнением (3.23) в этом случае составит

dуст=11/4ektm1N2eapk,tm⋅dN      (3.25)

где ekt — разрушающая  деформация   за   время  tk=NkΔτ, если Δτ— длительность одного цикла. В качестве ekt можно использовать удлинение при длительном статическом разрушении за время непрерывного нагружения tk, что обычно идет в запас прочности.

При повышенной температуре, особенно для циклического нагружения с выдержками на наибольшем напряжении цикла, существенное значение приобретает повреждение от ползучести, рассматриваемое как длительное статическое.

Накопленная деформация ползучести за данный полуцикл k длительностью τ, (τ - время в пределах цикла) получает отражение, наряду с активной деформацией от нагружения, в F2S. Эта функция выражается следующим образом:

F2S=AfS/2−1+ϕτ⋅Φσ,

где ϕτ и Φσ — функции, описывающие исходную кривую ползучести на основе гипотезы старения. Такая интерпретация изохронных кривых циклического деформирования (т. е. кривых зависимости деформаций от напряжения по параметру длительности нагружения), вытекает из ряда опытных данных по циклическому деформированию при повышенной температуре.

Эффект одностороннего накопления деформаций enот циклической анизотропии отражает функция F1kв соотношении (3.24).

За каждый цикл накапливается с учетом ползучести односторонняя деформация (определяемая на основе (3.24) как разность между пластическими деформациями в двух соседних полуциклах):

eHk,k−1=2eapk,t−2eapk−1,t−Δτ.

Тогда накопленное длительное статическое повреждение составляет

dст=1NeHk,k−1ekt                                       (3.26)

Разрушающее число циклов Nkопределяется как верхний предел интеграла в уравнениях  (3.25) и (3.26). Из условий образования  предельного состояния по сумме (3.15) усталостного и длительного статического повреждения.

Приведенные выше данные о сопротивлении материалов деформированию и разрушению при малоцикловом нагружении позволяют определять несущую способность элементов конструкций (рисунок 3.8). Для этого используются также данные об их эксплуатационной нагруженности (механической и тепловой). К числу таких данных, в первую очередь, относятся нагрузка Qэи число циклов нагружения Nэ(см.  рис. 3.8,а).  При выбранных для рассматриваемого элемента конструктивных формах, размерах и материале, а также расчетной схеме для ряда уровней нагрузок Q производится определение местных напряжений и деформаций в зонах наибольшей нагруженности (например, в зонах концентрации). При таком определении (см. рис. 3.8, б) используют результаты экспериментов, расчетов на ЭВМ или уравнения (3.21) и (3.21) с учетом того, что номинальные напряжения σnзависят от нагрузок Q. На основе уравнения (3.15) по полученным наибольшим величинам местных напряжений и деформаций устанавливают число циклов Nkдо образования трещины для соответствующих выбранных уровней нагрузки.

Рис. 3.8. Схема определения запаса прочности по предельным нагрузкам, амплитудам деформации и долговечности

Эти уровни нагрузки Qkи число циклов Nkрассматриваются как разрушающие для данного элемента конструкции. По известным величинам Qэ,Qk,Nэи Nkустанавливают соответственно запас по предельным нагрузкам n (для заданного Nэ) и по числу циклов nN(для заданной Qэ):

nQ=Qk/Qэ,       nN=Nk/Nэ                    (3.27)

Местные упругие или упругопластические деформации для заданных эксплуатационных нагрузок определяют указанным выше способом (см. рис. 3.8, б). Тогда запасы по местным деформациям и долговечности будут

ne=eaeaэ и  nN=Nk/Nэ.

Запасы   nQпо   предельным    нагрузкам   назначают в диапазоне 1,5-2,5, а запасы по долговечности nN — в пределах 10-30.

Так как  амплитуды   местных  деформаций  eaэи ea упругопластической области увеличиваются непропорционально действующим нагрузкам   (см.   рис.   3.8, б), запасы по деформациям должны быть не ниже, чем по нагрузкам, т. е. ne≥nQ. При одних и тех же запасах по долговечности nNдля числа циклов Nэ≤103 отношение запасов ne/nQизменяется в пределах от 1,5 до 5. Для целого  числа   циклов (Nэ≤103) предельные  значения нагрузок определяются в основном запасами по долговечности nN. При числе циклов Nэ>104допустимые условия эксплуатации назначают, исходя из запасов по нагрузкам nQили деформациям ne.

При нестационарных режимах нагружения, характеризуемых действующими нагрузками Qэiи числом циклов Nэi(где i - номер уровня нагружения), проверку прочности конструкций производят определением разрушающего числа циклов Nki, соответствующего нагрузкам Qэi, и суммированием повреждений в относительных долговечностях:

d=nNiNэi/Nki                               (3.28)

Суммарное накопленное повреждение d не должно превышать 1 (т. е.  d≤1).

Если в расчетах определяют допускаемое число циклов  нагружения  Niкак минимальное при заданных запасах nQ, nNи ne, то суммарное накопленное повреждение можно оценить по выражению

d=NэiNi.                                   (3.29)

Снижение запасов прочности nQ, nNи neпо сравнению с указанными выше значениями (как и при расчетах сопротивления хрупкому разрушению) должно основываться на результатах тензометрических определений действительных нагрузок на моделях или натурных конструкциях, а также на экспериментальном изучении характеристик деформирования и разрушения применяемых конструкционных материалов в условиях, приближающихся к эксплуатационным. В некоторых случаях снижение запасов прочности основано на результатах натурных испытаний конструкций при циклическом нагружении. Однако и при проведении указанных выше испытаний материалов и конструкций запасы  nQ, nNи neдолжны быть соответственно не ниже 1,2-1,3; 1,2-1,5 и 3-5.

Пример 5.1. Проводится проверка прочности корпуса сосуда нагружаемого циклическим внутренним давлением рэ=90кгсмм2; начальная температура Т=20°С, максимальная рабочая Тэ=150°С, внутренний диаметр корпуса D = 4800 мм, толщина стенки H = 150мм. Корпус имеет патрубки диаметром d = 150 мм, сечение которых показано на рис. 5.13. Радиус закругления в зоне патрубка R1= 60 мм, радиус закругления R2= 66 мм. Корпус изготовлен из малоуглеродистой стали, имеющей при комнатной температуре  στ=22кгсмм2,σв=44кгсмм2,ψ=48%,и при температуре эксплуатации στ=20кгсмм2, σв=43кгсмм2,ψ=45%. В процессе    эксплуатации корпус подвергается 40 циклам гидроиспытаний с давлением рг=1,5рэ; число циклов нагружения полным давлением рэ   составляет   250, а число циклов изменения   давления от 0,5рэдо  1рэравно 1200.

Номинальное напряжение в стенке корпуса на внутренней поверхности от давления рэравно

σnэ=pэD2H=90⋅4800⋅10−22⋅150=14,4кгсмм2.

Номинальные напряжения при гидроиспытаниях

σг=pгD2H=90⋅1,5⋅4800⋅10−22⋅150=21,6кгсмм2.

По данным тензометрических испытаний на металлической модели в масштабе 1:3, максимальные упругие напряжения возникают на внутренней поверхности в зоне закругления R1; коэффициент концентрации ασпри этом равен 2,4.

При расхолаживании корпуса от рабочей температуры  Тэ=150°С, когда давление рэуменьшается на 10%, местные температурные напряжения в зоне патрубка достигают, по данным измерений, значения  στ=5,9кгсмм2,а при изменении давления от 0,5рэдо 1рэмаксимальные температурные напряжения равны

Рис.    5.13.    Форма    патрубка, примыкающего к корпусу сосуда

По данным испытаний лабораторных образцов, корпусная сталь при температуре в диапазоне от 20 до 150 °С является циклически стабильной, показатель упрочнения стали в упругоциклической области при статическом нагруженик равен 0,18, а при циклическом — 0,29 и слабо зависит от температуры.

Разрушающие амплитуды относительных деформаций для корпусной стали на основе уравнения (5.10) равны

ea=14eτNkmln11−ψ+σ−1Eeτ,

где eτ- деформация предела текучести (eτ=στE);Nk- число циклов до образования трещины; σ−1- предел выносливости при симметричном цикле на базе 2⋅106циклов; Е — модуль упругости; m - показатель степени (m = 0,5).

Для корпуса запас по долговечности принимается равным nN=10, а запас по амплитудам деформаций ne= 2. С введением в последнее уравнение указанных запасов допустимые амплитуды деформаций eа и число циклов [N] будут связаны уравнениями

ea=14eτnNNmln11−ψ+σ−1Eeτ,

ea=14eτNmneln11−ψ+σ−1neEeτ.

В качестве расчетных принимаются минимальные значения eаи [N], получаемые по двум последним уравнениям.

Амплитуды местных деформаций в зоне патрубка при основных эксплуатационных режимах определяют по уравнению

еаэ=eanp⋅Ke+eaτ,

где  eanp - амплитуда номинальных деформаций, обусловленных давлением; Ke - коэффициент концентрации деформации; eaτ -  амплитуда термических деформаций (eaτ=σaτE). Амплитуда деформации eanpдля случая гидроиспытаний (T = 20°С) равна

eanp=σпг2στ=21,62⋅22=0,49.

Так  как eanp< 1, амплитуда относительных номинальных напряжений σапр=eanp=0,49.Произведение ασeanp=2,4⋅0,49= =1,18, т. е. максимальная относительная деформация   от  давления   в   зоне   патрубка   оказывается упругопластической. Тогда в расчете следует использовать не теоретический  коэффициент концентрации ασ,  а коэффициент концентрации деформации Ke. На основе формул (5.18) и  (5.19) для случая степенного упрочнения материала получаем выражение

Ке=ασ21+тk⋅σanp1−mk1+mkασ⋅σanp0,51−mk1−σanp−1ασ1+mk,

где m(k) - показатель упрочнения в упругопластической области при циклическом нагружепии [численное значение m(k) = 0,29]. После подстановки численных значений получаем

Ке=2,421+0,29⋅0,491−0,291+0,292,4⋅0,490,51−0,291−0,49−12,41+0,29=2,50.

Амплитуда термических деформаций для случая гидроиспытаний равна нулю. Тогда

еаэ=0,49⋅2,50=1,23.

При указанном значении еаэ=еа на основе первого из |двух приведенных выше уравнений для еапри условии, что στ=еτЕ, допускаемое число циклов равно

N=1nNln11−ψ4eτeаэ−σ−1στ1m.

Деформация eτ=στE=22(2⋅104)=1,1⋅10−3,предел выносливости принимается равным 0,4σв, т. е. σ−1=0,4⋅44=17,6кгсмм2. Подставляя приведенные значения в выражение для [N], получаем

N=110ln11−0,484⋅1,1⋅10−31,23−17,62210,5=1,26⋅104.

На основе второго из уравнений для еа

N=ln11−ψ4eτeаэ−σ−1neστne1m,

Подставляя значения в выражение, получаем

N=ln11−0.484⋅1,1⋅10−31,23−17,62⋅22⋅210,5=7,6⋅103.

В качестве расчетного принимаем минимальное из допустимых число циклов нагружения при гидроиспытаниях, равное 7,6⋅103.

Для режима нагружения, характеризуемого давлением рэ=90кгсмм2и Т = 150°С, расчетные величины равны

σ−1=0,4⋅43=17,2кгсмм2

еτ=201,93⋅104=1,04⋅10−3.

Амплитуда номинальных деформаций

eanp=σnэ2στ=14,42⋅20=0,36.

Тогда амплитуда местной деформации  (которая в этом случае является упругой) составит

eaр=еапрασ=0,36⋅2,4=0,87.

Амплитуда термической деформации

eaТ=σiT2σT=5,92⋅20=0,147.

Суммарная амплитуда местных деформаций

eaТ=σiT2σT=5,92⋅20=0,147.

На основе последнего уравнения, дающего  минимальные значения, получаем

N=ln11−0,454⋅1,04⋅10−31,02−17,22⋅20⋅210,5=6,6⋅103.

Для режима нагружения, характеризуемого изменением давления от от 0,5рэдо  1рэ,

eanp=1−0,5σnэ2σТ=0,5⋅14,42⋅20=0,18;

eaр=еапрασ=0,18⋅2,4=0,43;

eaТ=4,82⋅20=0,12;

eaэ=0,43+0,12=0,65;

N=ln11−0,454⋅1,40⋅10−30,65−17,22⋅20⋅210,5=4,3⋅104.

По полученным при расчетах значениям допускаемого числа циклов на основе формулы  (5.26)   определим  повреждение d:

d=iNэiNi,

гдеNэi - число циклов нагружения при эксплуатации в режиме (задается по условиям работы); [Ni]  - допустимое число циклов нагружения на этом режиме (определяется расчетом).

Для рассматриваемых режимов получаем:

в случае гидроиспытаний  Nэ= 40 и [N] =7,6⋅103;

в случае изменения давления от 0 до 1рэ Nэ= 250 и [N] =6,6⋅103;

в случае изменения давления от 0,5рэдо  1рэNэ= 1200 и                [N] =4,3⋅104.

Тогда суммарное накопленное   повреждение составляет

d=407,6⋅103+2506,6⋅103+12004,3⋅104=0,07.

Это значение d существенно меньше единицы и поэтому циклическая прочность корпуса при принятых запасах и nNв зоне патрубка считается обеспеченной.