должна обеспечивать невысокую стоимость и высокую поспроиз-водимость характеристик.

Известны три класса источников оптического излучения для ВОСП: пленарные полупроводниковые, волоконные и объемные микрооптические (микролазеры). Все они в той или иной мере удовлетворяют изложенным выше требованиям, однако только пленарные полупроводниковые источники — светои.члучающие (СИД) и лазерные диоды (ЛД)—широко используются в реальных системах. Они работают в диапазоне волн 0,8... 1,6 мкм, который характеризуется минимальными потерями в ОВ, и позволяют вводить в волокно достаточно большую мощность (0,05.. ...2 мВт).

В СИД оптическое излучение происходит в результате спон-
тайной эмиссии, когда к области р—«-перехода в полупроводни
ковом материале с прямыми переходами приложено положитель
ное смещение. Спонтанное оптическое излучение возникает при
переходе любого электрона с одного энергетического уровня на
другой. Частота излучения / определяется разностью энергетиче
ских уровней Eg, т. е. шириной запрещенной энергетической лоны
/ — c/h = Eqfh,, где h — постоянная Планка; с — скорость света в
вакууме.	.• •,. :., -..-.,

Поскольку время перехода, всех электронов с одного энергети
ческого уровня на другой не совладает, то происходит наложение
излучения и возникают оптические волны с неодинаковой ампли
тудой и фазой, а вследствие этого наблюдается неоднородность
и по частоте. Кроме того, мельчайшие колебания энергии EQ так-jjj
же влияют на частотный разброс излучения. Эти флуктуации при
водят к тому, что спектр излучения приобретает некоторую ши
рину Л/ (рис. 8.14). Значение Д/ используется как параметр ха
рактеризующий монохроматичность источника излучения Спон-.
тайное излучение обладает; низкой монохроматичностью (некоге
рентное излучение). ' .	,

Основными характеристиками источников излучения наряду с шириной спектра излучения являются ватт-амперная характерис-

8

.6.

*

г в

/00

ЗМ

8.14        Спектр      излучения

и      .      •

Рис. 8.15. Зависимость мощности излучения от тока инжек-ции для СИД с поверхностным излучением (/) и торцевого типа (2)

гео

0,8      0,85 0,9А.,нкн	1,25    f,3    f,

/л      /п

О)	б)

Рис. 8.17. Зависимость мощности излучения ПЛ от тока накачки (ватт-амперная характеристика) при различных значениях температуры

Рис. 8.16. Спектральное распределение излучения СИД с поверхностным излучением при Х,=0,85 мкм (о) и торцевого типа при

А,= 1,3 МКМ      (б)              Н'.)      »'HAfb'|'»fHH' О!'        )М1")

тика, максимальное значение частоты модуляции, срок службы и надежность.

Зависимость мощности излучения от тока инжекции (накачки) показана на рис. 8.15. Особенностью этих характеристик является практически линейная зависимость Р=/(/и). Это позволяет использовать аналоговые системы передачи для модуляции оптического излучения.

На рис. 8.16 приводится спектральное распределение излучения СИД. Как правило, линия излучения для СИД с поверхностным излучением имеет примерно гауссовскую форму с шириной до 0,04 мкм при А, = 0,85 мкм, а для СИД торцевого типа ДХ< <0,09 мкм при Х=1,3 мкм.

Максимальная частота модуляции fmax= 1/(2ягит]вн), где т]Вн — внутренняя квантовая эффективность материала полупроводника; ти — время жизни неосновных носителей, обусловленное излуча-тельными переходами.

По возможности необходимо уменьшить излучательное время жизни ти. При этом возрастает как значение т)ВН на низких частотах модуляции, так и высокочастотная граница. Уменьшить значение т)вн можно увеличением степени легирования и уровня инжекции. Так, в СИД торцевого типа удается получить в 4 раза большую полосу модуляции (100 МГц) по сравнению с СИД с поверхностным излучением без снижения квантовой эффективности.

Всем параметрам СИД присуща деградация — постепенное уменьшение мощности излучения при длительной эксплуатации. Эмпирически установлено, что после некоторого начального периода «приработки» изменение мощности подчиняется обычному экспоненциальному закону P(t) =Я(0)е~'//сл> где /сл=Д/~те~Есл (*л — срок службы (деградации) СИД. Здесь А и m — константы, определяемые материалом и конструкцией СИД. Обычно т«1...

181