- Оценка параметров импульсного лазера накачки

В этой главе произведена оценка основных параметров импульсного лазера накачки для EDFA. Так как математическая модель, позволяющая  непосредственно произвести оценку необходимых параметров для оптических усилителей, отсутствует, в расчетах применялись с соответствующими допущениями соотношения имеющие место при расчетах тех же параметров импульсных твердотельных лазеров на основе стекол, легированных примесями редкоземельных элементов (в частности неодимовых и эрбиевых лазеров).

Так же рассмотрены  свойства активных сред на примере эрбиевого фосфатного стекла.

- Временные характеристики излучения лазеров на неодимовом стекле

Различают три режима генерации: свободная генерация, генерация моноимпульса при модуляции добротности резонатора и синхронизация аксиальных мод. Наибольшая длительность генерируемых лазерами на неодимовом стекле импульсов ограничивается обычно на уровне десятков миллисекунд процессами тепловыделения. Использование термостойкого стекла позволяет получать генерацию и в непрерывном режиме. При синхронизации аксиальных мод лазеры на неодимовом стекле генерируют импульсы длительностью порядка 1 пс. Режим модуляции добротности позволяет получать импульсы длительностью 1–100 нс. Управление добротностью резонатора также дает возможность генерировать не только одиночные импульсы (моноимпульсы),  но и серии импульсов.

Под термином «свободная генерация» обычно понимают режим работы лазера в отсутствие каких-либо внешних целенаправленных воздействий на динамику его генерации. В этом случае временная структура генерируемого излучения типична для всех твердотельных лазеров – она состоит из последовательности, чаще всего хаотической, пичков достаточно короткой длительности.

Многие особенности динамики режима свободной генерации можно проследить с помощью уравнений баланса, вид которых можно дополнительно упростить при переходе к безразмерным параметрам:

τ = t / τ2                                        	(3.1)

– время (τ2 — время жизни верхнего уровня),

(3.2)

– плотность энергии,

(3.3)

– инверсия (Nп — пороговое значение инверсной  населенности,

τр=γ-1 	(3.4)

– время жизни фотонов в резонаторе, γ=ω/Q:

(3.5)

(3.6)

где

G=τ2/τр; 	 (3.7)

n=B21τрN0/hω=N0/NП 	(3.8)

– безразмерная    мощность  накачки  по отношению к пороговому уровню; ε ≈ 10-15 — малый параметр,  характеризующий спонтанное излучение в резонаторе; N2` — населенность верхнего уровня.

Как уже отмечалось, для системы этих уравнений характерны  два стационарных состояния, соответствующих отсутствию излучения (u'=0, N'=п) и генерации (и'=п–1, N`=1). Существование второго стационарного состояния имеет смысл только при выполнении условия самовозбуждения — n>1. Анализ системы на устойчивость показывает, что вследствие большого значения параметра G=τ2/τр≈104 для неодимового стекла стационарная генерация является устойчивой и выход на нее осуществляется через затухающие с постоянной времени tу≈2τ2/n и частотой

(3.9)

колебания интенсивности около стационарного уровня и'. Частота Ωр называется частотой релаксационных колебаний. Для лазера на неодимовом стекле G ≈104, τ2 =300 мкc и при n=2  Ωр = 1 МГц. а время установления         tу  ≈10-4 с.

Решая кинетические уравнения, можно определить поведение во времени мощности генерации и инверсии. Для прямоугольного импульса накачки их временной ход иллюстрируется рис. 3.1. С задержкой времени t3, в течение которого достигается пороговая инверсия, начинается линейный этап развития генерации, в конце которого t=tmax интенсивность излучения и примерно в 1015 раз превышает уровень спонтанного излучения uсп; затем наступает нелинейный этап развития и генерации пичка излучения.

Рис. 3.1. Развитие инверсии и плотность энергии излучения в лазере во времени при стационарном уровне накачки (t3 — длительность первого этапа, когда инверсная населенность достигает порогового   уровня,   п=1;  tmax –  момент времени, когда вероятности спонтанных и вынужденных переходов   сравниваются, т.е. tmax– tз — время линейного развития генерации; tпор —  момент падения  инверсии до порогового уровня   в    результате развития пичка свободной генерации; tmin –  время   достижения   минимума инверсной населенности после генерации пичка)

Рассмотрение в рамках балансовых уравнений показывает, что лазер является устойчивой динамической системой, которая возвращается к положению равновесия (стационарному состоянию) при любом отклонении от него. Это явно контрастирует с реальной пичковой структурой излучения, наблюдающейся в эксперименте. Такое различие связано с рядом обстоятельств, главным из которых является чрезвычайно большая чувствительность лазера к внешним возмущениям его параметров: уровня инверсии из-за флуктуации мощности накачки, потерь в резонаторе, его длины. Рассмотрим для определенности влияние гармонических колебаний добротности  на частоте Ω с амплитудой Q1. Подстановка этого выражения в балансные уравнения и их решение с помощью теории возмущений показывает, что наиболее опасна модуляция потерь на частоте релаксационных колебаний Ωр. Для того чтобы эти возмущения не влияли на генерацию, необходимо, чтобы их амплитуда была мала: Q1<<2n/G . Для неодимового стекла G≈104 и незначительных флуктуации параметров лазера достаточно для наступления неустойчивости. При этом резонансная кривая таких возмущений с максимумом на частоте релаксационных колебаний качественно имеет вид, приведенный на рис. 3.2. С возрастанием амплитуды возмущений возникают дополнительные параметрические резонансы на частотах 2Ωр, (3/2)Ωр, (1/2)Ωр, которые в дальнейшем сливаются, т. е. образуются целые частотные полосы неустойчивости, что приводит к хаотизации временной структуры излучения генерации.

Рис. 3.2. Резонансная характеристика отклика одномодового и одночастотного лазера на изменение добротности  в линейном приближении

Дальнейшее усложнение динамики генерации происходит для многомодовых лазеров, которые являются динамическими системами с числом степеней свободы, равным числу генерируемых аксиальных мод. При этом возникают не только резонансы на частотах отдельных мод, но и на параметрических частотах из-за их взаимодействия. Это еще больше усложняет временную структуру излучения лазера и затрудняет получение стационарной генерации многочастотного лазера.

Спектральная неоднородность неодимового стекла вносит дополнительные особенности в динамику генерации, заключающиеся в некотором изменении частоты и затухания релаксационных колебаний, а также в многочастотном характере генерации.

Таким образом, твердотельный лазер, состоящий из активной среды и резонатора, является динамической системой, чрезвычайно чувствительной к возмущению его параметров.

- Специфика эрбиевых лазеров и требования к активной среде

Специфика эрбиевых лазеров заключается прежде всего в том, что накопление   энергии   возбуждения   на   верхнем   лазерном уровне в эрбиевых стеклах осуществляется   преимущественно (или полностью) через канал сенсибилизации, так как  эффективность   непосредственного   возбуждения   ионов Ег3+ крайне низка из-за относительно слабых и редких полос поглощения последних и необходимости введения ионов эрбия в активную среду в возможно меньших концентрациях в  силу трехуровневой  схемы   генерации. Для ионов Ег3+ эффективными сенсибилизаторами оказались ионы Yb3+, которые имеют единственную, но сильную  (особенно при высокой концентрации Yb3+)  полосу поглощения в области   0,9–1,02 мкм   с   «эффективной» шириной порядка 1000 см-1  (рис. 3.3). К тому же ионы Yb3+ могут быть в свою очередь сенсибилизированы ионами Nd3+, Cr3+, Се3+, Мо2+ и т. д., что в принципе     позволяет    еще    более     увеличить    коэффициент использования излучения ламп накачки. В таких условиях энергетические характеристики эрбиевых лазеров (ЭЛ) в решающей степени определяются эффективностью БПВ в паре Yb3+– Er3+. Именно последняя ограничивает минимально допустимую концентрацию ионов Ег3+, вынуждает увеличивать до предела NYb и в основном задает выбор химического состава стекла. Максимальная концентрация ионов Yb3+, которую можно вводить в стекло, не ухудшая резко его технологических свойств (кристаллизационная способность, оптическая однородность и т. д.), обычно составляет  (1,5–2)× 1021 см-3 (относительно редкие составы стекол, в которых NYb удается повысить до (3–4) ×1021  см-3,  требуемым   уровнем   технологичности, к сожалению,   не обладают).   При   таких   NYb   высокий квантовый выход передачи энергии возбуждения в паре YЬ3+ – Er3+   (qда1)   можно  обеспечить   (в  зависимости от используемой  матрицы)  при                                NEr > (1,5–5)×1019 см-3.

Рис. 3.3. Типичный спектр поглощения эрбиевого лазерного фосфатного стекла.

NEr=3 ×1019 см-3, NYb=1,3 ×1021cм-3, d=10мм.

Следовательно, с учетом потерь в резонаторе оптического квантового генератора (ОКГ), для достижения порога генерации необходимо возбудить по меньшей мере (1–3)1019 см-3 ионов Ег3+. Такие уровни возбуждения ужо достаточно высоки. Для сравнения укажем, что в лазерах на неодимовом стекле при глухих зеркалах резонатора порога генерации можно достичь при населенности метастабильного  состояния  ионов Nd3+ порядка (1–2)1017 см-3, а в оптимальных режимах работы последняя  превышает обычно  1×1018 см-3 в режиме свободной генерации и (2,5–5)×1018 см -3 в режиме усиления коротких импульсов. В эрбиевых стеклах, даже лучших по эффективности БПВ, минимальная концентрация ионов Ег3+ практически должна быть еще больше указанных выше значений, в пределах (NEr)min  (2,5–5)×1019 см-3. Дело в том, что при высоких уровнях возбуждения по мере накопления ионов Ег3+ в метастабильном состоянии во время действия импульса накачки эффективность процесса БПВ существенно падает. Отчасти это связано с обеднением населенности основного состояния. Более важным представляется другой эффект, заключающийся в первоочередном выбывании из процесса тушения акцепторных центров с максимальной вероятностью донорно-акцепторных взаимодействий. При указанных выше соотношениях концентраций ионов Yb3+ и Ег3+ в эрбиевом  лазерном стекле реализуется кинетическая стадия процесса БПВ, т. е. миграция энергии возбуждения по донорной подсистеме настолько интенсивна, что лимитирующим фактором процесса тушения является скорость стока возбуждений в акцепторную подсистему. При низких уровнях накачки сток протекает в основном через акцепторные центры, донорное окружение которых максимально к ним приближено (вплоть до минимально допустимого расстояния Rmin. При высоких уровнях накачки, в условиях, когда в акцепторной подсистеме процесс миграции отсутствует (NEr мало) и tн << τлEr, где tн — длительность импульса накачки, такие центры, возбуждаясь в первую очередь, по мере воздействия импульса накачки выбывают из процесса БПВ и эффективная скорость последнего может падать значительно быстрее, чем следует ожидать, исходя из динамики уменьшения населенности основного состояния ионов Ег3+. Можно назвать и другие возможные причины ускоренного падения W при интенсивных накачках. Для компенсации указанных эффектов и приходится увеличивать (NEr)min

Таким образом, если учитывать также относительно низкий коэффициент использования излучения ламп накачки (несмотря на наличие сенсибилизаторов), порог генерации эрбиевых лазеров при традиционной схеме их возбуждения с использованием импульсных ламп оказываются очень высокими и в условиях ограниченного резерва по прочности последних практически достижимы лишь для цилиндрических АЭ малого диаметра (d  10–15 мм). Ограничения на диаметр накладывают также большие значения концентрации Yb3+, поскольку АЭ с d > 7–8 мм прокачиваются уже очень неравномерно. Итак, возможности лампового варианта эрбиевого лазера (ЭЛЛ) весьма ограниченны. Введение в стекло сенсибилизаторов не меняет положения, так как наиболее эффективный из них, Nd3+, нельзя использовать в достаточном количестве из-за появления тушения люминесценции Ег3+ по каналу Ег3+ (4I13/2®4I15/2) – Nd3+ (4I9/2®4I15/2) , а другие малоэффективны. В результате энергетические характеристики ЭЛЛ намного уступают характеристикам лазеров на неодимовом стекле: энергия излучения меньше 1 Дж, к.п.д.  0,2-0,4%. Тем не менее они находят определенные применения вследствие отсутствия других, более эффективных лазеров на диапазон 1,5 мкм, а также благодаря безопасности их излучения для зрения, наличию окон прозрачности атмосферы и хороших приемников излучения.

Кардинальное улучшение   энергетических   характеристик эрбиевых лазеров было достигнуто путем перехода к их возбуждению   излучением   лазеров   на   неодимовом стекле, работающих в режиме свободной генерации. Излучение  накачки при этом поглощается ионами Yb3+ при электронном переходе  между верхней   штарковской компонентой основного уровня 2F7/2   и нижней   компонентой метастабильного уровня 2F5/2

Начальный уровень   абсорбционного   перехода   при   комнатной температуре слабо заселен (около (1,5 – 2) ×10-2 NYb), но за счет больших значений NYb удается обеспечить коэффициент поглощения на частоте   накачки   кн, примерно равный  (5–8) ×10-2 см-1, при котором  пороговые  плотности возбуждающего излучения хотя и достаточно высоки (30–100 Дж/см2), однако вполне доступны лазерам на неодимовом стекле и, главное, не превышают световой прочности стекол. Вместе с тем малый уровень поглощения позволяет равномерно   возбуждать   большие объемы активной среды.

Теоретически возможный энергетический коэффициент преобразования 1,061,54 мкм определяется соотношением  энергий   квантов   возбуждения и накачки и составляет тax ≈ 0,69. Хотя в реальном эксперименте такие значения вряд ли достижимы, применение лазерной схемы возбуждения благодаря высоким к. п. д. неодимовых лазеров в режиме свободной генерации (до 5–6%) и устранению ограничений на толщину АЭ позволяет создавать эрбиевые лазеры с высокими энергетическими характеристиками. Достоинства эрбиевых лазерных переизлучателей (ЭЛП) неодимовых лазеров особо ощутимы при построении мощных систем усиления коротких и сверхкоротких импульсов (КИ и СКИ). В самом деле, высокий квантовый выход (не меньший 0,9), большие времена жизни возбуждений в метастабильном состоянии (порядка 1×10-2 с) и умеренные значения поперечного сечения индуцированного излучения, не превышающие 1×10-20 см2, делают совокупность возбужденных ионов Ег3+ почти идеальной средой для этого режима работы, а применение лазерного способа возбуждения активной среды в большой мере устраняет ряд вредных эффектов, сопутствующих ламповой накачке (например, нагревание АЭ или поперечную неравномерность распределения возбужденных частиц), и позволяет достигать рекордных значений удельной запасаемой энергии в канале усиления (до 5–10 Дж/см3).

Рис. 3.4. Эквивалентная схема энергетических уровней системы ионов

Yb3+–Ег3+  и переходов  между ними,  описывающая работу ЭЛП.

IH и IГ—интенсивности   излучения   накачки   и  генерации   (см-1 ×с-1   ),

σН и σГ — эффективные поперечные сечения поглощения на частоте накачки и индуцированного излучения на частоте генерации (см2),

σij— поперечные сечения поглощения между уровнями i и j акцептора (см2). ωij — скорость безызлучательной релаксации возбуждения между уровнями i и j (с-1),

ωДА — эффективная скорость БПВ в паре YB3+—Er3+(c-1).

τлД—люминесцентное время жизни Yb3 + на уровне 2I5/2 (3Д).

τ0А – излучательное время жизни ионов Ег3+ на метастабильном уровне

4I13/2 (2А)

Рассмотрим подробнее требования, предъявляемые к эрбиевым стеклам как активной среде, с целью максимализации энергетических характеристик эрбиевых лазеров. Выполним теоретический анализ процессов накопления ионов Ег3+ в метастабильном состоянии и генерации стимулированного излучения на примере модели ЭЛП, возбуждаемого монохроматическим прямоугольным импульсом излучения неодимового лазера (Iн(ν,t)=I0δ(ν-νн)t,  0  t  tн где νн и Iн — частота излучения (с-1) и интенсивность пучка фотонов (см-2с-1) в импульсе лазера накачки). Строгая кинетическая модель ЭЛП достаточно сложна. На рис. 3.4 приведена упрощенная эквивалентная схема уровней и переходов между ними, определяющих динамику накопления энергии возбуждения в метастабильном состоянии и процесс генерации. При ее составлении учтено, наряду с процессами возбуждения, БПВ и генерации, также наличие наведенного поглощения ионов Ег3+ в метастабильном состоянии на частотах накачки и генерации (νr), за которое ответственны крылья полос поглощения, соответствующих переходам 4I13/2®4F9/2 (ν0≈8900 см-1) и 4I13/2®4I9/2 (ν0 ≈ 6100 см-1). В схеме на рис. 3.4 учтено также, что для получения генерации в системе ионов Ег3+ в стекле, согласно анализу структуры их спектров люминесценции, наиболее благоприятны переходы с уровня 4I13/2 на одну из трех нижних штарковских компонент уровня 4I15/2, энергетически разнесенных на 40–50 см-1 (ΔЕ << kБТ). Переходы на компоненты 4–8 уровня 4I15/2 , отстоящие от нижней компоненты на 200—500 см-1 (ΔЕ kБТ), имеют значительно меньшие поперечные сечения (в 5–20 раз) и, к тому же, сильнее перекрываются по энергии с полосой наведенного поглощения. Поэтому условия для получения на них эффективной генерации, к сожалению, неблагоприятны. Учтено также, что вероятность прямых безызлучательных переходов из верхних возбужденных состояний ионов Ег3+ (состояний 3–5) в основное состояние ничтожно мала по сравнению с вероятностями каскадной релаксации с участием всех промежуточных уровней.

Используя обозначения, введенные на рис. 3.4, систему кинетических уравнений, описывающих изменение населенностей Ni уровней ионов Yb3+ и Ег3+ во время накопления возбуждения на метастабильном уровне 4I13/2 (2 А) и генерации стимулированного излучения, можно записать в следующем виде:

(3.9)

Строгое решение системы (3.9) необходимо искать совместно с решениями уравнений для плотности излучения в резонаторе ОКГ. Учитывая сложный вид зависимости ωRA(N2А), получение его затруднительно. Однако при стационарном режиме накачки , где tпор — отрезок времени от начала накачки до достижения пороговой инверсной населенности ΔNпор = (N2A—N1A)пор и приемлемых условиях

ω32, ω43, ω54 >>σ24IГ, σ25I0	(3.10)

систему (6.1) можно заменить уравнением для инверсной населенности

(3.11)

где  Уравнение (3.11) нелинейно, так как ωДА=f(ΔN). Если вид функции f известен, его решение можно найти численными методами. Вместе с тем очевидно, что для минимизации ΔNnop необходимо обес-. печить выполнение условия

(3.12)

В этом случае решение  (3.11)  не вызывает затруднений. ; На начальной стадии работы лазера, когда индуцированное излучение отсутствует (IГ = 0) и происходит процесс накопления частиц на уровне 2А,

(3.13)

где

(3.14)

Отсюда легко определить момент времени tnop:

(3.15)

и пороговую плотность энергии накачки активной среды объема V:

(3.16)

которая должна приближаться к минимальному значению

(3.17)

при реализации условия tnop<<τлА  за счет увеличения I0. В этих формулах н — коэффициент неактивных потерь в стекле на частоте накачки (см-1), а ΔNnop,   как   легко показать, определяется выражением

(3.18)

где   Г   и     – коэффициенты неактивных потерь на частоте генерации и потерь на излучение в резонаторе ОКГ (см-1) соответственно, R — коэффициент отражения выходного зеркала резонатора, /г — длина активного элемента по каналу генерации. Учитывая далее  уравнения для плотности излучения в резонаторе лазера, несложные, но громоздкие выкладки позволяют получить следующие полезные выражения для выходной мощности εвых и к.п.д. () ЭЛП в квазистационарном режиме генерации:

,                   (3.19)

(3.20)

Здесь  – квантовая эффективность переноса энергии в паре Yb3+–Er3+ при стационарном уровне инверсии,

(3.21)

Последнее выражение учитывает возможность нарушения условия (3.12), приводящего к уменьшению действующего значения коэффициента поглощения на частоте накачки. Значение вероятности , очевидно, меньше значений, измеряемых при низких уровнях возбуждения. Однако здесь существенно, что оно стремится к стационарной величине, определяемой остаточной населенностью основного уровня 1А, так как с возникновением генерации эффективная излучательная дезактивация возбужденных ионов Ег3+ позволяет акцепторным центрам, эффективность взаимодействия которых с донорным окружением максимальна, многократно участвовать в процессе БПВ даже в отсутствие миграции по ним энергии возбуждений.

Анализ выражений (3.16), (3.18), (3.19) позволяет выявить следующие условия, при выполнении которых к. п. д. ЭЛП должен быть близок к предельному значению max=νГ/ νН

(3.22)

Условие 1) определяет минимальную концентрацию ионов Ег3+ в стекле и, следовательно, пороговую энергию накачки и Iо. Для их уменьшения необходимо найти матрицы с возможно большими значениями ωДА. Наибольшие эффективности переноса в паре Yb3+ – Ег3+ реализуются в фосфатных и боратных стеклах. Учитывая, что  (при N2A = (0,4 – 0,5)NEr), находим, что в этих стеклах обычно  при NEr (3–4)1019 см-3. Для сравнения укажем, что в силикатных стеклах требуется по меньшей мере NEr(8–10)·1019 см-3.

Наличие наведенного поглощения на частоте накачки затрудняет выполнение условия 2). При реальных значениях kH≈510-2 см-1, H≈(1-2) 10-3 см-1 и 0,5(NЕг +ΔNnop) = 21019 см-3 величина σ25 должна быть меньше (1–2) 10-22 см2. В противном случае это поглощение будет существенно уменьшать к. п. д. ЭЛП. Экспериментальные измерения уровня наведенного поглощения показали, что условие 2) критично. Преимущество имеют фосфатные стекла, у которых σ25 меньше, чем в силикатных. Вообще же необходимо выбирать матрицы с большими σH и сдвигать vH возможно дальше в высокочастотную область. Фосфатные стекла и с этой точки зрения предпочтительнее, так как имеют большие по сравнению с силикатными значения σH и благодаря большей ωДА при идентичных условиях обеспечивают (кн)эфф  кн при более высоких I0.

Условие 3) сводится к требованию обеспечить минимальный уровень неактивных потерь на частоте генерации. Малое сечение σГ ограничивает возможности выполнения условия 3) за счет увеличения βИ путем уменьшения R. К тому же наличие наведенного поглощения в области генерации эквивалентно дополнительному уменьшению действующего значения сечения индуцированного излучения до величины σГ*= σГ – 0,5 σ24 Таким образом, требования к чистоте и оптической однородности эрбиевых стекол гораздо жестче, чем в случае неодимовых. При этом их необходимо очищать не только от сопутствующих примесей РЗЭ и переходных металлов, но особенно от растворенных в стекле гидроксильных групп. Коэффициент поглощения последних в области 1,54 мкм возрастает по сравнению с областью 1,06 мкм в 70–100 раз  и становится весьма существенным (около 1,510-3 см-1 при NOH = 1  1019 см-3 в фосфатном стекле). Следовательно, эрбиевые стекла, пригодные для применения в лазерах, должны быть тщательно обезвожены. Требование к уровню обезвоживания, обеспечивающего минимизацию βГ, примерно соответствует вытекающему из условия qEr1 требованию NOH (5—7)1018 см-3. Влияние наведенного поглощения было бы незначительным при σ24 < 1×10-22 см2. Это требование гораздо жестче, чем условие 4). В какой степени оно выполняется, к настоящему времени установить не удалось. Максимум соответствующей полосы поглощения (переход 4I13/2  4I9/2  )    лежит,    как   уже   указывалось    выше, около 6100 см-1, что примерно на 400 см-1 меньше, чем vr. Интенсивность этой полосы соизмерима   с   интенсивностью   перехода 4I15/2® 4I13/2 . Поэтому, несмотря на значительное смещение vr относительно максимума, значение σ24 может существенно превышать вышеуказанный предел.

Условие 5) накладывает ограничение на интенсивность излучения накачки сверху из-за конечной величины . Условие  6)  эквивалентно  требованию,   чтобы   интенсивность излучения накачки значительно превышала пороговую, поскольку обычно tH  τ. Оно ограничивает оптимальные значения I0 снизу.   Оценим,   в   какой   степени выполняются условия 5) и 6) в различных матрицах. Для силикатных    стекол    при    NEr= 8 ×1019   см-3 обычно  ≈  (2,5-4)×103 с-1, σH ≈ 1×1021 см2. Тогда I0 <<(2,5—4) × 1024 см-2× с-1, что при длительности накачки tн = 5×10-3 с соответствует плотности энергии излучения накачки 2500–4000 Дж/см2. С другой стороны, условие 6) дает I0<<2,.2×1023 см-2×с-1 (210 Дж/см2). Таким образом, удовлетворить сразу обоим условиям 5) и 6) в случае силикатных стекол затруднительно. Для фосфатного стекла при NEr ≈ 3,5 × 1019 см-3, ≈ 0,65 × ×104 с-1, σH = 2×10-21 см2 и кH  ≈ 6×10-2 см-1 условие 5) имеет вид I0 << 3,3×1024 см-2×с-1 (3100 Дж/см2), а условие 6) – вид I0 >> 8,2×1022 см-2×с-1 (77 Дж/см2). Эти условия менее жесткие, чем для силикатных стекол, однако тоже достаточно напряженные. Их выполнение усложняется при уменьшении tH. Необходимо также отметить, что требуемые для реализации высоких к. п. д. плотности энергии накачки очень высоки даже для лазерного способа возбуждения. Для силикатного стекла они превышают порог лучевого разрушения стекла по включениям платины (700-1000 Дж/см2).

Таким образом, проведенный анализ показал, что в оптимальных условиях энергетический к. п. д. ЭЛП может приближаться к теоретическому пределу. При этом интегральная яркость излучения таких ЭЛП может на полтора-два порядка превышать яркость неодимовых лазеров. Однако достижение высоких энергетических характеристик ЭЛП в режиме свободной генерации возможно только в весьма жестких условиях, требующих оптимизации химического состава стекла и концентраций активаторов, высокой лучевой прочности стекла, высоких плотностей энергии излучения накачки и максимального сдвига длины волны излучения ОКГ накачки в коротковолновую сторону (до 1,050–1,054 мкм). Лучшими матрицами для рабочего вещества ЭЛП являются фосфатные, имеющие решающие преимущества перед силикатными. С ними по эффективности БПВ могли бы конкурировать только боратные стекла, однако в последних квантовый выход люминесценции ионов Ег3+, к сожалению, крайне мал (0,07) из-за большей эффективности процессов МФР. В ряду фосфатных стекол предпочтение следует отдать составам, позволяющим вводить без ухудшения технологических свойств возможно большие концентрации ионов Yb3+ и обладающим высокими σH, σГ и максимальной эффективностью переноса в паре Yb3+–Ег3+. Их следует искать среди систем, допускающих максимальное сближение РЗИ, т. е. имеющих минимальное Rmin.

- Параметры импульсного лазера накачки для EDFA